Особенности туннельной проводимости плёнок двумерно-упорядоченного линейно-цепочечного углерода.

# Иваненко Илья Петрович

Физик 1-ой категории

Стрелецкий Олег Андреевич

Физик 2-ой категории

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

# E–mail:ivanenko@cryolab.ru

Методом туннельной спектроскопии исследовались плёнки двумерно-упорядоченного линейно-цепочечного углерода (ДУ-ЛЦУ) разной толщиной 50, 100 и 500 нм напылённых на металлические плёнки. Исследования проводились с использованием атомно-силового и туннельно-сканирующего микроскопа FemtoScan. Плёнки ДУ-ЛЦУ напылялись методом импульсно ионно-плазменного осаждения [1].

Проведённые эксперименты показали, что дифференциальная проводимость структур металл-ЛЦУ имеет вид, характерный для инжекционного (эмиссионного) механизма по Шоттки. Проводимость данных структур определялась высотой потенциального барьера на границе  металл-ЛЦУ. Полученные вольт-амперные спрямлялись в координатах Шоттки, что свидетельствует о механизме надбарьерной эмиссии.  Исключением явилась структура Ag-ЛЦУ, у которой дифференциальная проводимость имела ярко выраженные периодические осцилляции. Полученные результаты объяснены с использованием модели возникновения волны зарядовой плотности в одномерных углеродных цепочках, связанных с регулярными изгибами, которые стабилизируют их структуру [5].

# Литература

Бабаев В.Г., Гусева М.Б., Савченко Н.Ф., Новиков Н.Д., Хвостов В.В., Флад П. //  Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2004, №3, с. 16-27.

Голубок А.О., Горбенко О.М., Звонарева Т.К., Маслов С.А., Розанов В.В., Ястребов С.Г., Иванов-Омский В.И. //Физика и техника полупроводников,2000,том 34, вып. 2.

Сладков А.М. //Карбин - третья аллотропная форма углерода. Издательство Наука, 2008.

Maslova N.S., Oreshkin S.I., Panov V.I. and Savinov S.V. // JETP LETTERS Volume 67,Number 2, 25 Jan.1998.

Rice MJ., Philpot S.R. // Phys. Rev. B, v.34, N6, p.4139, 1986.