ScS-андреевская спектроскопия двухщелевого сверхпроводника LiFeAs

Кузьмичёв С.А.1†●, Рослова М.В.1*, Шаныгина Т.Е.1,2*

*Аспирант; †научный сотрудник; ●к.ф.-м.н.

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2 ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва, Россия

e-mail: kuzmichev@mig.phys.msu.ru

Монокристаллы LiFeAs были получены по методике «self-flux». Их синтез детально изложен в работе [1]. Смесь небольших кусочков металлического Li и порошкообразных Fe и As в молярном соотношении Li : Fe : As = 3 : 2 : 3 помещали в алундовый тигель и заваривали в ниобиевый контейнер под давлением аргона 1.5 атм. Для предотвращения окисления на воздухе ниобиевый контейнер запаивали в вакуумированную кварцевую ампулу. Приготовленную реакционную смесь нагревали до 1363 K и выдерживали 18 ч, а затем охлаждали до 873 K со скоростью 4.5 K/ч, после чего вынимали ампулу из печи и охлаждали на воздухе. Полученные монокристаллы (пластинки с характерными размерами ~ 12×12×0.1 мм3) были охарактеризованы методами РФА и РСМА.

Для исследования сверхпроводящих свойств монокристаллов LiFeAs с критическими температурами TC = (1017) K использовался метод спектроскопии многократных андреевских отражений [2] в симметричных микроконтактах типа “сверхпроводник  – слабая связь  –  сверхпроводник” (ScS). Образцы LiFeAs в форме тонких пластинок (3  1.5  0.2) мм3 закреплялись на измерительном столике жидким In-Ga припоем по четырёхконтактному методу. Путем прецизионно контролируемого изгиба столика при Т = 4.2 К в образце создавалась микротрещина (техника «break-junction» [3]), таким образом, мы получали ScS-андреевские контакты с криогенно чистыми поверхностями. Техника «break-junction» позволяет менять геометрию контакта в одном эксперименте, что позволяет исследовать свойства различных точек на криогенном сколе образца.

Как известно, в SnS-контакте на производных ВАХ возникает субгармоническая щелевая структура (СГС) – серия минимумов динамической проводимости на смещениях Vn = 2/ne, где n = 1, 2… [4], связанная с эффектом многократных андреевских отражений (в случае двухщелевого сверхпроводника будут наблюдаться две такие структуры, соответствующие каждой из щелей). С увеличением индекса n амплитуда особенности убывает. Для определения величины щелей  при T < TC достаточно воспользоваться вышеназванной формулой [4].

Наблюдаемые особенности на dI/dV-характеристиках ScS-контактов соответствуют СГС и не описываются в рамках однощелевой модели. На характеристиках более 20 SnS-контактов мы воспроизводимо наблюдали две серии минимумов динамической проводимости, соответствующих двум сверхпроводящим щелям, открывающимся на различных листах поверхности Ферми.

SnS-адреевские спектры стопочных контактов, последовательно полученных путём механической перестройки, с максимальной локальной TC контакта TClocal  14 K приведены на рис. 1 (линейный ход кривых подавлен). На ВАХ и спектрах присутствуют две СГС, которые в соответствии с формулой Vn = 2/ne дают значения большой сверхпроводящей щели L  3.4 meV и малой щели S  0.9, 1 meV для контактов #d4 и #d5, соответственно. Для контакта #d5 особенность nS = 1 взята по центру дублета (см. рис. 1). Такая структура может быть вызвана искажением s-волновой симметрии параметра порядка S, что вполне возможно из-за сложной формы дырочных поверхностей Ферми у LiFeAs. Воспроизводимость особенности nS = 1 для малой щели S на dI/dV-характеристиках стопочных контактов доказывает независимое существование S как объёмного свойства сверхпроводящего LiFeAs. Особенность nS = 2 становится более заметной при подавлении линейного подъёма характеристики вблизи нулевого смещения V.

| Рис. 1. Нормированные на один контакт ВАХ и dI/dV-характеристики стопочных SnS-контактов #d4 (светлая кривая) и #d5 (темная кривая) при T = 4.2 K (по 2 SnS-контакта). Вертикальными линиями отмечены минимумы двух СГС, соответствующих большой щели L  3.4 meV (метки nL) и малой щели S  0.9  1.0 meV (метки nS). TClocal  14 K. | Рис. 2. dI/dV-характеристика SnS-контакта на базе монокристалла LiFeAs, измеренная в интервале 4.2 K  Т  TClocal  12.5 K. Метки соответствуют положениям андреевских рефлексов от большой щели L  2.5 мэВ. Видно, что с увеличением температуры положения минимумов смещаются в область малых напряжений (сверхпроводящая щель закрывается). |
| --- | --- |

На рис. 2 приведена динамическая проводимость андреевского SnS-контакта, исследованная в интервале температур 4.2 K  Т  12.5 К. Для удобства рассмотрения характеристики расположены со смещением по вертикали. На верхней кривой (при Т = 4.2 K) отмечены положения андреевских рефлексов от щели L  2.5 мэВ. Хорошо видно, что с увеличением Т положения минимумов смещаются в область малых напряжений. Субгармоническая структура наблюдается вплоть до TC, пока производная не становится горизонтальной, что позволяет по данным этого графика определить локальную TClocal  12.5 К. Используя полученное значение TClocal, можно вычислить характеристическое отношение теории БКШ: 2L/kBTClocal  4.6.

В соединении LiFeAs нами воспроизводимо наблюдались две независимые сверхпроводящие щели с энергиями (при T = 4.2 K) L = (2.5 ÷ 3.4) meV и для малой щели S = (0.9 ÷ 1.0) meV, причём у полученных контактов локальные TClocal = (10.5 ÷ 14) K. Вариация TClocal для различных контактов приводит к соответствующим отклонениям  от максимального значения. Определённое нами характеристическое отношение БКШ 2L/kBTC = (4.6 ¸ 5.6), что превышает классический БКШ-предел 3.52 и, по-видимому, указывает на квазидвумерный характер сверхпроводимости и сильное взаимодействие в этих зонах. Для малой щели 2S/kBTC ≈ 1, что свидетельствует о наведённой сверхпроводимости при T  TC  в зонах с малой щелью.

Авторы благодарят Морозова И.В., Болталина А.И., Wurmehl S., Büchner B., Васильева А.Н. и руководителя лаборатории туннельных исследований профессора Пономарева Я.Г. Исследования были поддержаны грантом МОН № 16.120.11.3264-МК.

Литература

1. I. Morozov et al. // Crystal Growth & Design 2010, № 10, p. 4428.

2. А.Ф. Андреев // ЖЭТФ 1964, № 46, p. 1823; JETP 1974, № 19, p. 1228.

3. J. Moreland, and J.W. Ekin // J. Appl. Phys. 1985, № 58, p. 3888.

4. R. Kümmel et al. // Phys. Rev. B 1990, № 42, p. 3992.