Твердофазные реакции в природной системе галлуазит-антигорит-доломит

Мамедова Гюнель Аслан кызы

Старший научный сотрудник

Нахчыванское Отделение Национальной Академии Наук Азербайджана, Институт Природных Ресурсов, г. Нахчывань, Азербайджан

E-mail: chinashka89@yahoo.com

В числе исходных материалов, применяемых в производстве теплоизоляционных материалов, особое место занимают неорганические материалы, такие как минеральная и стеклянная вата, керамические иасбестосодержащие материалы, вулканические стекла, вермикулит, алюмосиликатные отходы промышленности, вспученное и жидкое стекло, глинистые минералы и т.д.

Твердофазные реакции между природными компонентами галлуазит - антигорит – доломит проводились в температурном интервале 20-10000C. С целью изучения процессов термических превращений в системе доломит (Д) – антигорит (А) – галлуазит (Г) приготовлены следующие соотношения компонентов: А : Г : Д   = 4:1:1; 3:1:2; 2:1:3; 3:2:1; 2:2:2; 1:3:2; 1:2:3. Тщательно перемешанная смесь подвергается термической обработке при 10000C в течение 30 мин. После термообработки производились охлаждения композиций на воздухе.

Результаты экспериментов показывают, что продукты термического превращения исходных смесей во всех соотношениях получены в виде спека. Химический состав продуктов термолиза в системе Д-А-К определили рентгеноспектральным методом анализа. В твердом состоянии между обсидианом, антигоритом и галлуазитом термическое превращение протекает по иному направлению. Из этих реакций следовало бы ожидать сначала образование метагаллуазита – продукта термолиза галлуазита, затем превращение антигорит → форстерит+энстатит и, наконец, образование  муллита –  и .

Однако одновременное присутствие этих трех компонентов в превращающихся композициях не способствует образованию ни одной из вышеперечисленных фаз, а способствует образованию авгитовой фазы ().

Фазовый состав промежуточных и конечных продуктов термического превращения определен в интервале температур 20-10000C через каждые 1000C. Последовательное изучение процесса превращения смесей со сравнительно высоким содержанием антигорита и галлуазита показывает, что сначала исчезает галлуазитовая фаза (~550-6000C), а затем, при температуре приблизительно 7000C разрушается и структура антигорита с последующим переходом в другую фазу, хотя антигорит до  ~8000C превращается в форстерит или ассоциацию форстерита –  и энстатита –  в индивидуальном виде и в присутствии других составляющих, затем при температурах приблизительно 7700С и 9100С происходит разрушение магнезита и кальцита соответственно, образованные оксиды кальция и магния в последствии образуют минерал авгит.

В результате термических превращений в природной системе галлуазит -антигорит – доломит были получены высокотемпературные теплоизоляционные материалы. Изучены их теплофизические и физико-механические свойства.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики – Грант № EİF/GAM-1-2011-2(4)-26/20/4.