Применение биосорбционного концентрирования в определении тяжелых металлов с использованием клеточных стенок пивоваренных дрожжей

Аронбаев Сергей Дмитриевич

Старший научный сотрудник

Самаркандский государственный университет им.А.Навои,

научно-экспериментальная лаборатория «Экологические системы и приборы»

E-mail: diron51@mail.ru

Настоящая работа посвящена изучению возможности применения биосорбентов на основе клеточных стенок пивоваренных дрожжей Saccharomyces cerevisiae для группового концентрирования низких содержаний ионов Cd2+, Pb2+ и Cu2+ в сточных и питьевых водах с целью их дальнейшего определения инверсионно-вольтамперометрическим методом.

Концентрирование проводили в емкостях объемом ~ 100 мл, изготовленных из ПЭТ-преформ под размер стаканов для ротора центрифуги РС-6. Для этого в них помещали 0,3 г биосорбента из дрожжевой биомассы и 100 мл анализируемого водного раствора с рН ~7. На дно опускали 1-2 стеклянных шарика диаметром 5-6 мм для активации перемешивания. Емкости герметично закрывали и встряхивали 30 минут при 150 об/мин. Затем центрифугировали в центрифуге РС-6 в течение 15 мин при 3000 об/мин. Надосадочную жидкость сливали, не извлекая шариков-активаторов, и вносили по 2 мл 0,2 н. HCl. Десорбцию проводили также при встряхивании в течение 15 мин. Центрифугировали и в надосадочной жидкости определяли содержание ионов Cd2+, Pb2+ и Cu2+ методом  ИВА с пленочным ртутно-графитовым электродом, получаемым методом in situ на фоне 0,2 н. HCl.

Методика апробирована в анализе сточных и питьевых вод (табл.1).

Таблица 1.

Результаты инверсионно-вольтамперометрического определения ионов Cd2+, Pb2+ и Cu2+ в воде с предварительной биосорбцией клеточными стенками дрожжей S.cerevisiae

| Объект | Найдено СМе• 102, мг/л (n=5, P=0,95) |
| --- | --- |
|  | Cd2+ | S·102 | Pb2+ | S·102 | Cu2+ | S·102 |
| Сточные воды | ПДК Cd (II) < 0,001 мг/л; ПДК Pb(II) = 0,06 мг/л; ПДК Cu(II) = 5 мг/л |
| Проба № 1 | 0,79 ± 0,25 | 0,20 | 2,10 ± 0,52 | 0,42 | 8,27 ± 0,67 | 0,54 |
| Проба № 2 | 0,097 ± 0,023 | 0,019 | 9,52 ± 1,19 | 0,96 | 11,97 ± 0,73 | 0,59 |
| Проба № 3 | 0,180 ± 0,044 | 0,035 | 4,96 ± 0,73 | 0,58 | 12,36 ± 0,65 | 0,52 |
| Вода р. Зеравшан | ПДК Cd (II) < 0,001 мг/л; ПДК Pb(II) = 0,06 мг/л; ПДК Cu(II) = 5 мг/л |
| Проба № 4 | 0,170 ± 0,045 | 0,036 | 3,07 ± 0,06 | 0,49 | 11,81 ± 1,63 | 1,30 |
| Вода из водо-проводной сети г. Самарканда | ПДК Cd (II) < 0,001 мг/л; ПДК Pb(II) = 0,03 мг/л; ПДК Cu(II) = 1 мг/л |
| Проба № 5 | 0,093 ± 0,023 | 0,019 | 1,00 ± 0,18 | 0,14 | 6,52 ± 1,10 | 0,89 |
| Проба № 6 | 0,055 ± 0,014 | 0,011 | 1,01 ± 0,36 | 0,29 | 10,32 ± 1,58 | 1,27 |
| Проба №7 | 0,034 ± 0,011 | 0,009 | 1,00 ± 0,11 | 0,09 | 11,10 ± 1,50 | 1,21 |

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения клеточных стенок дрожжей S. cerevisiae для концентрирования микроколичеств ионов тяжелых металлов в аналитических целях.