Особенности сополимеризации стирола с p-стиролсульфонатом

натрия в растворителях различной полярности

Прохорова Елена Владимировна

Аспирант

Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, факультет биотехнологии и органического синтеза, Москва, Россия

E-mail: prokhorova_88@mail.ru

В последние годы наблюдается устойчивый интерес к синтезу и изучению свойств ионогенных полимеров, различающихся концентрацией ионных групп вдоль цепи макромолекулы [2,4,5]. К их числу относятся сополимеры p-стиролсульфокислоты (ССК) и ее солей. Эти сополимеры предложено использовать в качестве ионитовых мембран и смол, волокон с улучшенной окрашиваемостью, антистатических и противокоррозионных покрытий, эффективных флокулянтов и др. [1]. Ранее было отмечено влияние природы растворителя на состав сополимеров при сополимеризации солей ССК с водорастворимыми мономерами [3,6].

В настоящей работе исследованы особенности сополимеризации p-стиролсульфоната натрия со стиролом в растворителях, образующих гомогенные растворы со смесями этих мономеров и различающихся полярностью: смесь 1,4-диоксан-ДМФА, ДМФА, ДМСО и смесь ДМСО-вода. Показано, что диаграммы состава сополимера зависят от природы растворителя и вид этих диаграмм не описывается моделью Майо-Льюиса. Наблюдалось обогащение сополимера звеньями стирола при возрастании полярности растворителя. Сделан вывод, что основной причиной отклонения от классической схемы бинарной сополимеризации является избирательная сольватация растущих макрорадикалов стиролом, причем этот эффект усиливается при увеличении полярности растворителя и ухудшении его растворяющей способности по отношению к ПС, а также выделение полимера в гетерофазу. Этот вывод подтверждается зависимостью состава сополимера от концентрации инициатора.

Литература

- Бектуров Е.А., Мягченков В.А., Куренков В.Ф. Полимеры и сополимеры стиролсульфокислоты. Алма-Ата: Наука, 1989.

- Комкова Е.Н., Wessling M., Krol J., Strathmann H., Березина Н.П. // Высокомолек. соед. А. 2001. Т. 43. № 3. С. 486.

- Мягченков В.А., Куренков В.Ф, Кукушкина И.А., Френкель С.Я. // Докл. АН СССР. 1977. Т. 236. № 1. С. 157.

- Genova-Dimitrova P., Baradie B., Foscallo D., Poinsignon C., Sanchez J.Y. // J. Membr. Sci. 2001. V. 185. № 1. P. 59.

- Kreuer K.D. // J. Membr. Sci. 2001. V. 185. № 1. P. 29.

- Kurenkov V.F., Mjagčenkov V.A. // Acta polymerica 1986. V. 37. № 8. P. 517.