Гетерофазная модификация карбоксиметилцеллюлозы.

Петросян Эдгар Вачаганович, Вершинин Денис Анатольевич

аспирант,                                       аспирант

Волгоградский государственный технический университет.

E–mail: ed-upk@rambler.ru

Проведена гетерофазная модификация натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы по карбоксильным и гидроксильным группам реакцией их с октафторпентилхлорсульфитом на поверхности частиц размером 100 мкм [1-3].

Структура модифицированной карбоксиметилцеллюлозы изучена методом ИК-Фурье спектроскопии, это показало, что полифторалкилхлорсульфит вступает в реакцию с натр-карбоксилатными и гидроксильными-группами с образованием полифторалкиловых простых и сложных эфиров с содержанием фтора 6,67%.

Фторсодержащие сложноэфирные группы идентифицируются в ИК-спектре полосой поглощения карбоксильной группы, что соответствует валентным колебаниям в сложноэфирном заместителе, другая полоса высокой интенсивности указывает на наличие полифторалкильной группы. Валентные колебания указывают с высокой вероятностью на наличие >C-O-CH2(CF2)4 группы. Данные валентные колебания высокой интенсивности в ИК-спектре исходной карбоксиметилцеллюлозы не наблюдаются.

Исследования поверхности модифицированной натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы проведены методом атомно-силовой микроскопии с помощью зондового атомно-силового сканирующего микроскопа и сравнены с поверхностью исходной карбоксиметилцеллюлозой. Наблюдается  высокая «шероховатость» поверхности в исходной карбоксиметилцеллюлозе, но при модификации степень шероховатости снижается более чем в два раза. Данное влияние обеспечивается введением полифторалкильного фрагмента  в виде сложноэфирной группы и группы с простой эфирной связью.

Данная модификация позволяет снизить «шероховатость» поверхности, что объясняется уменьшением вероятности ассоциативных внутри и межмолекулярных взаимодействий и придать карбоксиметилцеллюлозе гидрофобные свойства.

Литература

1. Рахимов, А.И. Новый метод синтеза полифторалкилциклогексиловых эфиров // Журнал общей химии / А. И. Рахимов, Р. В. Фисечко. - 2008. - Т. 78, вып. 2. - С.338.

2. Рахимов, А.И. Новый метод синтеза полифторированных простых эфиров // Журнал органической химии / А. И. Рахимов, А. В. Налесная, О. В. Вострикова. - 2004. - Т. 74. , вып. 4. - С. 1121.

3. Рахимов, А.И. Особенности катализа реакции полифторалкил-хлорсульфитов с предельными одноатомными спиртами // Журнал общей химии / А. И. Рахимов, А. В. Налесная, Р. В. Фисечко. - 2008. - Т. 78, вып. 11. - C. 1842-1848.