Сополимеризация акрилонитрила и мономеров винилового ряда и исследование их термического поведения

Баскаков А.А.1, Николаев А.Ю.2

аспирант             аспирант

1Институт Нефтехимического Синтеза им. Топчиева Российской Академии Наук

2Московский государственный университет тонких химических технологий

им. М.В. Ломоносова

artem.baskakov@gmail.com

Одним из наиболее перспективных методов контролируемого синтеза полимеров является псевдоживая радикальная полимеризация, протекающая в условиях обратимой передачи цепи (ОПЦ) по механизму присоединения – фрагментации. При правильном подборе ОПЦ-агента становится возможным проводить управляемую гомо- и сополимеризацию большинства мономеров, полимеризующихся по радикальному механизму, в условиях не отличающихся от условий классической радикальной полимеризации.

В настоящей работе впервые представлены результаты исследования сополимеризации акрилонитрила в присутствии малых (2 – 10 об. %) добавок виниловых мономеров (н- и трет-бутилакрилата, метилакрилата и стирола) с использованием тритиокарбонатов в качестве агентов обратимой передачи цепи (ОПЦ) в растворе ДМСО.

Показано, что сополимеризация перечисленных выше мономерных пар протекает по псевдоживому механизму, о чем свидетельствуют линейный рост среднечисловой молекулярной массы сополимеров с повышением конверсии, а также низкие значения коэффициента полидисперсности продуктов сополимеризации. Чем выше доля сомономера в смеси, тем лучше осуществляется контроль молекулярно-массовых характеристик сополимеров.

Состав полученных сополимеров изучен методом ИК-фурье спектроскопии.

Термическое поведение сополимеров акрилонитрила и мономеров винилового ряда в инертной атмосфере и на воздухе исследовано методом ДСК.

В инертной атмосфере при использовании метил и н-бутилакрилатов в качестве сомономеров увеличение доли акрилата приводит к смещению кривых ДСК в область более высоких температур, их уширению и уменьшению экзотермичности пика, отвечающего процессам циклизации. В случае трет-бутилакрилата вид кривых резко отличается: в области~200оС наблюдается эндотермический пик, отвечающий отщеплению изобутилена, а затем в области ~250оС широкий экзотермический пик, отвечающий процессам циклизации. При прогревании сополимеров на воздухе кривые ДСК уширяются и смещаются в область более высоких температур, но описанные выше тенденции сохраняются.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 11-03-00640).