Математическое моделирование реактора растворной полимеризации дициклопентадиена

Борисов Георгий Витальевич

Студент

Национальный исследовательский томский политехнический университет,

институт природных ресурсов, Томск, Россия

E-mail: borisov_georgy@mail.ru

Дициклопентадиен – один из важнейших компонентов жидких продуктов пиролиза, содержание которого в разных фракциях составляет до 50 %. Полимер, получаемый на основе дициклопентадиена, является хорошим конструкционным пластиком, однако единственным способом получения изделий из этого вещества является реакционно-инжекционное формование.

Альтернативной технологией получения полидициклопентадиена является его полимеризация в растворе толуола в турбулентном реакторе вытеснения. В связи с этим разработка математических моделей реактора полимеризации дициклопентадиена работающего в адиабатическом и изотермическом режимах является важнейшей задачей

Математическое описание реактора составляли из уравнения материального баланса по мономеру и уравнения теплового баланса. Основным ограничением являлась температура в реакторе, соответствующая 60 °С. Для достижения такой температуры в адиабатическом реакторе концентрация мономера должна составлять 1530 моль/м3 (рис.1а).

а					б

Рис. 1. Предельные температуры, достигаемые в адиабатическом реакторе (а), при значении концентраций: 1) 1630, 2) 1530, 3) 1430 моль/м3 и результаты моделирования полимеризации дициклопентадиена (б) в адиабатическом (1), изотермическом (2) реакторах с концентрацией мономера 1530 моль/м3 и изотермическом (3).  реакторе с концентрацией. 1700 моль/м3

В результате проделанной работы показано, что при равных концентрациях мономера предельная степень превращения достигается в реакторах за одинаковые промежутки времени, поэтому экономически выгоднее проводить полимеризацию дициклопентадиена в адиабатическом аппарате, либо увеличивать концентрацию мономера в изотермическом реакторе (рис. 1 б).