# Влияние 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 на свойства пленок полиэтилентерефталата

# Дронова Валерия Максимовна

Студент

Волгоградский Государственный Технический Университет,факультет технологии пищевых производств, Волгоград,Россия

E–mail: dronovm1@rambler.ru

Проведена модификация пленок полиэтилентерефталата 1,1,3-тригидроперфторпропанолом-1. Установлено, что введение модификатора способствует повышению степени кристалличности и ориентации гликольных остатков в транс-положение, приводя к улучшению эксплуатационных характеристик полиэфира. Модификация полимеров с целью получения материалов с новыми или улучшенными свойствами привлекает постоянный интерес исследователей, поскольку исходные материалы часто не обладают комплексом свойств и характеристик, необходимых для того или иного их практического применения. [1-3]

Цель работы – изучение особенностей модификации пленок ПЭТФ 1,1,3-тригидроперфторпропанолом-1 для получения сложного полиэфира с улучшенным комплексом свойств.

Изучены особенности модификации полиэтилентерефталатных пленок 1,1,3-тригидроперфторпропанолом-1 и показано, что введение модификатора приводит к его комплексному воздействию на надмолекулярную структуру полимера, приводя к преимущественной ориентации гликольных остатков в транс-положение и повышению степени кристалличности, что благоприятно сказывается на возрастании степени структурного совершенства макромолекулярной системы, снижению дефектности поверхности и получении материалов с улучшенным комплексом механических, электрических, барьерных и влагостойких свойств.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (соглашение №14.В37.21.1201).

Литература

1. Кудашев С. В., Урманцев У. Р., Селезнева Г. В., Рахимова Н. А., Желтобрюхов В. Ф. // Журнал прикладной химии. 2012. Т. 85, вып. 11. C. 1860.

2. Рахимова Н. А.,  Кудашев С. В. // Журнал прикладной химии. 2010. Т. 83, вып. 11. C. 1905.

3. Кудашев С.В., Рахимова Н.А. Третья всерос. школа-семинар студентов,   аспирантов и молодых учёных по направлению «Наноинженерия». 13-15 окт. 2010 г. Москва, Калуга. 2010. С. 66-70.