Изучение процесса микрокапсулирования акридона и его производных в альгинат натрия

Локтионова Олеся Викторовна

Студентка

Курский государственный университет, естественно-географический факультет, г. Курск, Россия

E–mail: loktionova-olesja@rambler.ru

Капсулирование функционально активных веществ является эффективным способом их хранения и защиты от окружающей среды. Микрокапсулирование веществ уже используется для получения медикаментов направленного действия, замедлителей горения, в парфюмерной, лёгкой и текстильной промышленности. Особенности процесса микрокапсулирования заключается в том, что в зависимости от свойств капсулируемого вещества и оболочки, условия процесса подбираются индивидуально [2].

Модельным объектом процесса микрокапсулирования был выбран акридон. В качестве полимера оболочки использовался альгинат натрия, который вызвал особый интерес своим широким применением в медицине (например, в качестве вспомогательных веществ при производстве готовых лекарственных средств).

Микрокапсулирование акридона в альгинат натрия производилось физико – химическим методом, основанным на замене растворителя. В ходе эксперимента варьировалось соотношение капсулируемое вещество: полимер, осадитель и тип диспергирования. Параметры микрокапсулирования указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Параметры процесса микрокапсулирования акридона в альгинат натрия.

| Микрокапсулы акридона в альгинате натрия | Соотношение вещество : полимер | Осадитель | Тип диспергирования | Время (мин.) | Выход % масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 : 1 | ацетон | магнитная мешалка | 120 | 58,3 |
|  | 1 : 1 | этанол | магнитная мешалка | 160 | 66,7 |
|  | 1 : 1 | ацетон | ультразвуковая установка | 60 | 56 |
|  | 1 : 1 | этанол | ультразвуковая установка | 80 | 68 |
|  | 1 : 2 | этанол | ультразвуковая установка | 80 | 69 |

Контроль за проведением процесса и исследование полученных продуктов проводились с использованием методов ИК- спектроскопии (в том числе спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения), УФ- спектроскопии и тонкослойной хроматографии с денситометрией.

В результате анализа и обработки большого массива экспериментальных данных были выбраны оптимальные условия проведения процесса микрокапсулирования. А именно применение ультразвуковой установки марки «ULTRASONIK GENERATOR IL10 – 0,63» и выбор этилового спирта в качестве осадителя, позволили повысить выход целевого продукта, сократить время процесса и уменьшить размер получаемых капсул.

Использование альгината натрия в качестве полимерной оболочки микрокапсул позволяет перевести водонерастворимые вещества в форму образующую устойчивую водную дисперсию визуально не отличимую от истинного раствора. Учитывая, что производные акридона широко используются в качестве противовирусных, противоопухолевых и др. препаратов переведение их в водорастворимую форму может быть актуально с точки зрения создания новых лекарственных форм и повышения биодоступности некоторых препаратов.

Литература

- Маркович Ю.Д., Грехнева Е.В., Ефанов С.А. Выбор растворителя для процесса микрокапсулирования производных акридона // Известия Курского государственного технического университета. 2010, №1 (30).  C. 23.

- Солодовник В.Д. Микрокапсулирование. М.: Химия. 1980.