Дезактивация скелетного никеля в реакциях гидрогенизации продуктов неполного восстановления нитробензола в водных растворах 2-пропанола

Нгуен Тхи Тху Ха, Латыпова А.Р., Шаронов Н.Ю. 
Аспирант
Ивановский государственный химико-технологический университет,

неорганический факультет, Иваново, Россия
E–mail: nguyenha_isuct@ymail.com

При гидрогенизации нитробензолов на скелетном никеле, в условиях пониженной концентрации адсорбированного водорода  возможен процесс окисления активных центров поверхности катализатора с образованием оксида никеля. Согласно [1], промежуточные продукты восстановления нитрогруппы, например, азокси- и азосоединения также могут оказывать существенное влияние на активность и селективность используемого катализатора. В [2] экспериментально и теоретически обоснована методика оценки степени возможной дезактивации катализатора по снижению удельной скорости реакции в зависимости от количества  катализатора.

Цель данной работы - изучение зависимости скорости реакций гидрогенизации азоксибензола (АЗОБ) и азобензола (АЗ) в водных растворах 2-пропанола, в том числе с добавками гидроксида натрия и уксусной кислоты от количества скелетного никеля, расчет значений степени дезактивации катализатора в реакции восстановления АЗОБ и АЗ по ранее предложенной методике [2].

Исследования кинетических закономерностей реакции гидрогенизации АЗОБ и АЗ на скелетном никеле проводили статическим методом в закрытой системе при атмосферном давлении водорода по методика, описанной в работе [1].

Экспериментально установлено, что во всех изученных растворителях при малом содержании катализатора в реакторе удельная скорость реакций гидрогенизации АБ не является постоянной величиной, а для АЗОБ - прямо пропорциональная зависимость наблюдаемой скорости реакции от массы катализатора наблюдается только при использовании в качестве растворителя водного раствора 2-пропанола с добавкой уксусной кислоты.

Используя методику, предложенную авторами работы [2], проведен расчет значений возможной степени дезактивации катализатора в реакции восстановления АЗОБ и АЗ. Полученные результаты свидетельствуют о том, что для изученных соединений заметное снижение активности катализатора наблюдается при введении гидроксида натрия в водный раствор 2-пропанола. При использовании нейтральной среды падение удельной скорости реакции наиболее характерно для АЗОБ, а для АБ – в присутствии уксусной кислоты.

Таким образом, проведенные исследования позволяют получить последовательности изменений степени дезактивации катализатора в реакциях гидрогенизации АЗОБ и АЗ для водных растворов 2-пропанола. Ниже приведенные ряды иллюстрируют данные последовательности:

АЗОБ:       2-пропанол-вода-NaOH  (  2-пропанол-вода (  2-пропанол-вода-CH3COOH

АЗ:       2-пропанол-вода-NaOH  (  2-пропанол-вода-CH3COOH  ( 2-пропанол-вода

Литература

- Лефедова О.В., Прохорова С.Н. Взаимодействие 2-нитро-2’-гидрокси-5‘-метилазобензола с поверхностью никелевых катализаторов в жидкой фазе. Межвуз. сб. : Вопросы кинетики и катализа.  Иваново. 1985.  С. 61-65.

- Смирнова И.В., Немцева М.П., Лефёдова О.В. Оценка дезактивации катализатора при гидрогенизации замещенных нитробензолов.//Материалы XLVII Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» - Новосибирск. 2009.  С. 116.