Палладийсодержащие катализаторы в гидрировании ароматических нитросоединений

Калмыков П.А., Магдалинова Н.А.

Студент; инженер, кандидат химических наук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Ивановский государственный университет», биолого-химический факультет, Иваново, Россия

E–mail: Pasha198907rex@mail.ru

Одним из способов снизить затраты в химическом производстве и повысить энергоэффективность процесса является создание новых эффективных катализаторов. Снижение количества благородных металлов является актуальной задачей катализа. Безусловно, важную роль в составе катализатора играет носитель. В данной работе проводилось изучение свойств палладийсодержащих катализаторов на основе наноалмазов (НА) и активированного угля (АУ) марки М200, приготовленных по одинаковой методике [1], в реакциях гидрирования нитробензола и его пара-замещенных аналогов (таблица): п-нитроанилина, п-нитрофенола, п-нитробензойной кислоты (растворитель – этанол, Т = 45ºС, Рн2 = 1 атм.).

Таблица

Характеристики Pd/HA и Pd/АУ в реакции гидрирования

| Параметр Субстрат | 1 мас. % Pd/HA | 1 мас. % Pd/АУ |
| --- | --- | --- |
|  | TON, мин-1 | k, л/(моль·с) | TON, мин-1 | k, л/(моль·с) |
| нитробензол | 133.0 | 788.4 | 43.4 | 255.9 |
| п-нитроанилин | 87.7 | 528.9 | 40.2 | 237.6 |
| п-нитрофенол | 56.7 | 333.9 | 33.7 | 224.4 |
| п-нитробензойная кислота | 46.1 | 280.1 | 22.8 | 136.2 |

Ошибка в определении значений константы скорости и числа оборотов реакции не превышает 5%.

Сопоставляя значения активности катализаторов (TON, мин–1), оказалось, что в реакции гидрирования всех указанных субстратов 1 мас. % Pd/НА более активен, чем 1 мас. % Pd/АУ. Это можно объяснить строго упорядоченной структурой наноалмазов по сравнению с активированным углем и наличием на поверхности НА нескомпенсированных связей, что дает возможность получать кластеры палладия диаметром 5 нм и толщиной 0.4…1.2 нм, обеспечивая однородность активных центров и максимальную площадь каталитически активной поверхности, необходимую для осуществления всех стадий каталитического акта.

Наиболее легко проходит гидрирование нитробензола: в присутствии 1 мас. % Pd/HA константа скорости реакции в 1.5, 2.4 и 4.9 раз выше по сравнению с п-нитроанилином, п-нитрофенолом и п-нитробензойной кислотой соответственно. В случае катализатора 1 мас. % Pd/АУ наблюдается похожая ситуация: константа скорости реакции восстановления нитрогруппы в нитробензоле самая высокая, медленнее протекало восстановление нитрогруппы в п-нитробензойной кислоте, чуть быстрее в п-нитрофеноле и в п-нитроанилине.

Катализатор 1 мас. % Pd/HA оказался достаточно стабильным: при многократном использовании скорость реакции гидрирования ароматических нитросоединений изменяется в пределах погрешности измерений.

Литература

1. Вершинин Н.Н., Ефимов О.Н. Пат. № 2348090 РФ, 2009.

# Footnotes

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-03-97546-р_центр_а.