Катализаторы на основе сверхсшитого полистирола для процесса гидролитического гидрирования целлюлозы

Филатова А.Е., Макеева О.Ю., Манаенков О.В., Сидоров А.И., Матвеева В.Г.

Аспирант

Тверской государственный технический университет, химико-технологический факультет, кафедра биотехнологии и химии, Тверь, Россия

Email: afilatowa@mail.ru

Сверхсшитый полистирол (СПС) является первым представителем нового класса нанопористых полимерных материалов, обладающих уникальной топологией и рядом необычных свойств. Характеризующийся большой внутренней поверхностью, узким распределением пор по размерам СПС был предложен в качестве подложки для нанокомпозитных катализаторов [1]. Ранее нами сообщалось о возможности применения катализаторов Ru/СПС в процессе гидролитического гидрирования целлюлозы [2]. Было показано, что замена традиционного углеродного носителя на СПС позволяет существенно повысить выход гекситолов – сорбитола (преимущественно) и маннитола.

Цель данной работы – исследование структурных и морфологических свойств Ru-содержащих катализаторов на основе СПС различных типов и установление взаимосвязи между их структурными характеристиками и эффективностью действия, проявляемой в процессе гидролитического гидрирования целлюлозы.

Процесс гидролитического гидрирования целлюлозы осуществляли в стальном реакторе высокого давления объемом 50 см3 при температуре 245 0С, парциальном давлении водорода 60 атм. В реактор загружали микрокристаллическую целлюлозу, 30 мл дистиллированной воды и катализатор из расчёта 0,028 ммоль Ru на 1 г целлюлозы. В ходе исследования было проведено сравнение катализаторов на основе СПС разных типов (СПС  MN 270 без функциональных групп, СПС MN 100 с аминогруппами и сульфированный СПС марки MN 500) и промышленного катализатора 5,0 % Ru/С (J. Matthey, Materials Technology, U.K.). Было показано (см. табл.), что активность 1,0 % Ru/СПС MN 270 обусловлена его структурными и морфологическими свойствами: развитой удельной площадью поверхности, узким распределением пор по размерам, малыми размерами и монодисперсностью частиц активной фазы (1,4 ± 0,3 нм).

| Катализатор: | X, % | ηhex, % | Площадь поверхности, м2/г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лэнгмюр | БЭТ | t-график |
| 1,0 % Ru/СПС MN 270 | 84,3 | 50,4 | 1310 | 1190 | 250*, 985** |
| 1,0 % Ru/СПС MN 100 | 77,0 | 12,7 | 840 | 725 | 195*, 600** |
| 1,0 % Ru/СПС MN 500 | 80,6 | 1,8 | 90 | 85 | 70*, 15** |
| 5,0 % Ru/C | 76,1 | 19,3 | 665 | 615 | 290*, 335** |
| 245 0С, 60 атм H2, 30 мл воды, 600 мин-1, 0,028 ммоль Ru на 1 г целлюлозы. * – удельная поверхность в соответствии с моделью t-графика; ** – удельная поверхность микропор. |

В перспективе Ru-содержащие катализаторы на основе СПС MN 270 могут стать основой высокоэффективных каталитических систем, предназначенных для конверсии целлюлозной биомассы в сырьё для химического синтеза и производства биотоплива второго поколения.

Работа была выполнена в рамках проекта, финансируемого РФФИ (гранты № 12-03-31568 и № 12-08-33072).

Литература

- Цюрупа М.П., Блинникова З.К.  Сверхсшитый полистирол - первый нанопористый полимерный материал // Российские нанотехнологии. 2009. Т. 4, № 9-10. С. 109-117.

- Манаенков О.В., Филатова А.Е., Макеева О.Ю., Сульман М.Г., Сульман Э.М., Торозова А.С., Кислица О.В. Конверсия целлюлозы в среде субкритической воды в присутствии гетерогенных катализаторов гидрирования // Научно-технический вестник Поволжья. 2012. № 5. С. 59-63.