ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ОЛИГОМЕРИЗАЦИЕЙ

ВЫСШИХ ОЛЕФИНОВ НА МЕЗОПОРИСТЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ

Пугачева А.А., Куликов А.Б., Максимов А.Л.

Аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН), Москва, Россия

pugacheva.asja@mail.ru

Постоянное повышение эксплуатационных характеристик масел наряду с ужесточающимися требованиями законодательства по экологии приводит к тому, что на смену минеральным маслам приходят синтетические, которые подразделяет в зависимости от химического состава на углеводородные, полиальфаолефиновые эфирные, изопарафиновые и др. Поли-α-олефиновые масла (ПАОМ) являются высококачественными смазочными материалами. Их получают олигомеризацией высших α-олефинов нормального строения с последующим выделением продуктов олигомеризации, гидрированием двойных связей и ректификацией.

В настоящей работе олигомеризацию высших альфа-олефинов на примере децена-1 осуществляли на катализаторах на основе мезопористых алюмосиликатов и перфторированного сополимера с сульфогруппами марки фторопласт Ф-4СФ, кислотная форма которого представляет собой твердую суперкислоту (с кислотность по шкале Гамета равной –12). Катализаторы представляли собой композиты мезопористых алюмосиликатов со структурным типом HMS или MCF (массовое соотношение Al2O3/SiO2 = 0,01–0,3) с удельной площадью поверхности от 200 до 1200 м2/г и объемом мезопор 0,1–1,5 см3/г при их среднем диаметре 2-30 нм. Содержание перфторированного сополимера Ф-4СФ в катализаторах составляло 5-40% масс. Катализаторы получали способом, включающим в себя пропитку алюмосиликата раствором перфторированного сополимера в органическом растворителе с последующим его удалением путем отгонки при температуре до 100°С под вакуумом.

Олигомеризацию децена-1 изучали в температурном интервале 145-230°С и атмосферном давлении в реакторе периодического действия в атмосфере азота, а также в трубчатом реакторе с неподвижным слоем катализатора.

Конверсия децена-1 в реакторе периодического действия за 3 часа при 160оС на катализаторе, содержащем 40% Ф-4СФ на Al-MCF, достигла 90% с выходом димеров 71%, тримеров 16 % и тетрамеров 3%. В проточной установке на данном катализаторе при температуре 180oC, атмосферном давлении и объемной среднечасовой скорости подачи сырья (ОССПС) равной 1,8 ч-1 конверсия децена-1 составила 70%, а выход димеров, тримеров и тетрамеров – 49 %, 17 % и 4 %, соответственно.

Катализатор, полученный нанесением 40% Ф-4СФ на алюмосиликат типа Al-HMS, в реакторе периодического действия при температуре 160°С  через 3 часа показал конверсию децена-1 в олигомеры на уровне 90 % с выходом димеров 41 %, тримеров 27 % и тетрамеров 22 %. В проточном реакторе конверсия децена-1 в олигомеры достигала 83 %.

Анализ продуктов превращения проводили после предварительной отгонки         децена-1. На основании данных, полученных методами 1Н и 13С ЯМР-спектроскопии, предложены структурные особенности образующихся олигомеров. Вязкость олигомеризатов достигала при 40°С и 100°С до 3,4 и 16,2 мм2/с, соответственно. Индекс вязкости доходил до значения 118, при этом плотность продуктов олигомеризации составляла 0,84 г/см3. Такие показатели характерны для поли-α-олефинов – предшественников ПАОМ-4.