Твердые растворы LiMnxM1-xBO3 (M=Fe, Co, Zn): перспективные катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов

Стафеева В.С., Панин Р.В.,  Дрожжин О.А.,  Хасанова Н.Р., Антипов Е.В.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: stafeeva@icr.chem.msu.ru

Сложные бораты лития и 3d-элементов в настоящее время вызывают большой интерес как катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов вследствие высокой теоретической емкости и прогнозируемой устойчивости к циклированию. Однако материалы на основе боратов в настоящее время не обладают конкурентоспособными значениями электрохимических характеристик (обратимой емкости, скорости циклирования и стабильности в процессе интеркаляции-деинтеркаляции лития), и требуются исследования, направленные на оптимизацию данных свойств.

Одним из наиболее перспективных боратов является LiMnBO3 как обладающий высоким теоретическим значением энергоемкости.  Данное соединение кристаллизуется в двух структурных модификациях – с гексагональной и моноклинной симметрией элементарной ячейки. Согласно квантовохимическим расчетам, лучшими диффузионными характеристиками обладает моноклинная (m) фаза, в то время как термодинамически более устойчивой является гексагональная (h) [1]. Известно [2], что при замещении марганца на элемент меньшего радиуса происходит стабилизация моноклинной модификации. Таким образом, целью нашей работы стало замещение марганца в структуре LiMnBO3 на железо, кобальт и цинк для стабилизации моноклинной фазы бората.

Для каждого ряда твердых растворов вида LiMnxM1-xBO3 (M=Fe, Co, Zn) нами был оптимизирован метод синтеза. Наилучшие результаты были получены при использовании модифицированного твердофазного синтеза (для LiMnxFe1-xBO3, х=0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 и LiMnxZn1-xBO3, x=0.3, 0.5, 0.7, 0.85) и сублимационной сушки (для LiMnxСо1-xBO3, х=0.5, 1). Отдельной синтетической задачей в рассматриваемых системах является создание проводящего углеродного покрытия на поверхности частиц образца. В качестве источника углерода в ходе синтеза использовали коммерческую сажу, полиэтиленгликоль (ПЭГ) либо глюкозу в зависимости от выбранного метода.

Для всех полученных образцов была исследована микроструктура (методом сканирующей электронной микроскопии) и определено содержание углерода (по данным термогравиметрии). Для образцов LiFeBO3 и LiMn0.85Zn0.15BO3 был исследован элементный состав поверхности методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.

Твердый раствор LiMnxZn1-xBO3 был получен впервые, и на примере образца  LiMn0.85Zn0.15BO3 было произведено уточнение кристаллической структуры по данным рентгеновской порошковой дифракции. Было показано, что катионы марганца и цинка статистически распределены в позициях переходного металла, и их упорядочения не наблюдается. Значения факторов недостоверности составили Rp=1.40%, Rwp=1.75%, RF=3.88%.

В настоящее время проводятся исследования электрохимических свойств катодных материалов на основе полученных соединений.

[1] – J.C. Kim, C.J. Moore, B. Kang, G. Hautier, A. Jain, G. Ceder, - J. Electrochem. Soc. 158 (2011) A309.

[2] – A. Yamada, N. Iwane, S. Nishimura, Y. Koyama, I. Tanaka, - J. Mater. Chem. 21 (2011) 10690.