Получение растворноосажденного текстурированного цирконата лантана –  буферного слоя для сверхпроводящих лент второго поколения

Харченко А.В.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах

E–mail: kharchenko.andrey@gmail.com

В последние годы технологии новых электротехнических  материалов - сверхпроводящих лент второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) получили бурное развитие. Они состоят из металлической подложки, текстурированных и/или аморфных буферных слоев и сверхпроводника семейства R-Ba-Cu-O (R = РЗЭ). Высокая стоимость получения ВТСП-лент второго поколения является главным препятствием на пути к их широкому применению.

Методом химического осаждения из раствора (Chemical Solution Deposition, CSD) можно получать покрытия как аморфных, так и кристаллических оксидов. В этом случае применяют более дешевые, по сравнению с другими методами осаждения пленок, реактивы и оборудование. Поэтому в последнее десятилетие делаются активные попытки применения метода CSD в технологии ВТСП-лент второго поколения [1].

Целью настоящей работы было осаждение методом CSD высокоориентированных пленок цирконата лантана La2Zr2O7 со структурой пирохлора на протяженных (до 10 метров) биаксиально-текстурированных лентах-подложках Ni-5%(ат.)W. Цирконат лантана выполняет роль буферного слоя, химически инертного по отношению к YBa2Cu3O7-x. Пленки этого материала могут быть эпитаксиально выращены и, благодаря этому, обеспечивают передачу кристаллографической текстуры от металлической подложки к сверхпроводнику. При достаточной толщине La2Zr2O7 предотвращает диффузионное проникновение компонентов подложки в слой ВТСП [2, 3] и препятствует ее окислению на этапах высокотемпературной обработки.

Исходные вещества-прекурсоры в методе CSD должны при разложении образовывать оксиды и обладать значительной растворимостью. Этим требованиям  соответствуют  нитраты, некоторые карбоксилаты и другие комплексные соединения металлов с органическими лигандами. Кроме того, важны реологические характеристики растворов, такие как вязкость и угол смачивания поверхности, которые влияют на образование макроскопических дефектов в пленках (поперечные и продольные полосы, пузыри, трещины и др.) [4]. Мы выбрали растворы комплексных соединений металлов в пропионовой кислоте.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: изучить процессы, протекающие в растворах, при их нанесении на поверхность металлической ленты, при последующем высушивании и термолизе прекурсоров и, наконец, при образовании кристаллической оксидной фазы и ее текстурировании.

Литература

- Токонесущие ленты второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников. Под ред. Гояла А. М.: Изд-во ЛКИ. 2009. 432 с.

- Sathyamurthy S., Paranthaman M.,  Heatherly L., et al. // J. Mater. Res. 2005. V. 21. P. 910-914.

- Narayanan V., Lommens P., Buysser K, et al. // J. Sol. State Chem. 2011. V. 184. P. 2887-2896.

- Gutoff E.B., Cohen E.D., Kheboian J.I. Coating and drying defects. New Jersey: Wiley-Interscience. 2006. 337 p.

# Footnotes

Работа выполнена в рамках контракта Министерства Образования и Науки РФ 16.523.11.3008,

проекта РФФИ №12-03-00754-а.