Синтез и кристаллическая структура нового интерметаллида La3RuAl3

Марушина Елена Валентиновна

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: lenocya08@mail.ru

В последнее десятилетие интенсивно исследуются интерметаллические соединения на основе редкоземельных и переходных металлов. В системе La-Ru-Al ранее получены тройные соединения La5Ru3Al2[1], La11Ru2Al6[2], La3Ru4Al12[3].

Новый тройной интерметаллид La3RuAl3 найден в процессе исследования сплавов системы La-Ru-Al. Это соединение получили методом высокотемпературного жидкофазного синтеза из чистых элементов La (99,8 масс.%), Ru (96 масс.%), Al (99,99масс.%) в электродуговой печи в атмосфере аргона. Гомогенизирующий отжиг сплава провели в вакуумированной кварцевой ампуле при 530ºС в течение 30 суток. Структура соединения La3RuAl3 была определена методом рентгеноструктурного анализа монокристалла (автодифрактометр CAD4, MoKα-излучение). Соединение принадлежит к новому структурному типу и относится к пространственной группе Pbcm орторомбической сингонии с параметрами элементарной ячейки: а=15.017(5) Å, b=7.7311(30) Å, c=5.8296(20) Å, V = 676.8(4), Z = 4. В структуре интерметаллида La3RuAl3 можно выделить несколько типов слоев, перпендикулярных направлению [100] располагающихся в следующнм порядке …ABCB’C’B…. Атомы алюминия и рутения соединены в неплоскую сетку (A), которая чередуется с гофрированным гексагональным слоем из атомов лантана (B). Между двумя La-слоями расположена плоская сетка из атомов алюминия (C). Обнаружено, что некоторые расстояния La-Ru короче (2.803 Å), чем сумма ковалентных радиусов лантана и рутения (2.89 Å). Следует отметить, что сетки типа (A) наблюдаются в структурах La3Ru2Ga2[4], La3Ni2Ga2[5], Eu3Pd2Sn2, Yb3Pd2Sn2[6].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№11-03-00957а)

Литература

- Murashova et.al. Mat.Res. Bull. 45 (2010) 993–999.

- E.V. Murashova et.al. Chem. Met. Alloys 3 (2010) 101-107.

- Wanyin Ge et.al. J. of Physics: Conf. Series. 344 (2012) 012023.

- K. Shablinskaya et.al. J. Alloys Compd. (2013) in press.

- Ya.P. Yarmolyuk et.al. Kristallografiya 29 (1984) 697-700.

- P. Solokha et al. J. of Solid State Chemistry 184 (2011) 2498-2505.