Новые многокомпонентные оксохалькогениды РЗЭ – железа, кобальта, никеля со структурой La2Fe2O3Se2

Плотников Владимир Андреевич

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

e-mail: vicontvoldemar@gmail.com

Четырехкомпонентные слоистые оксохалькогениды, а также изоструктурные им оксопниктиды РЗЭ представляют большой интерес благодаря богатой структурной химии и наличию у них разнообразных физических свойств, таких как магнитные свойства, ионная проводимость, полупроводниковые свойства в сочетании с оптической прозрачностью и ВТСП [1, 2].

Одним из представителей четырехкомпонентных слоистых оксохалькогенидов является структурный тип La2Fe2O3Se2 [3]. Здесь атом железа имеет смешанное кислородно-халькогенидное окружение. К началу работы это семейство было охарактеризовано очень выборочно. Были получены Nd2Fe2O3Se2 и La2Co2O3Se2 с антиферромагнитным упорядочением в данных соединениях. Получены и несколько изоструктурных оксопниктидов РЗЭ – титана, но сверхпроводимость в них не проявилась.

Изначально целью нашей работы было расширение этой серии за счет разновалентных РЗЭ. Мы надеялись, что данные соединения могут проявлять сверхпроводящие свойства в соединениях церия или празеодима за счет возможного электронного допирования. Синтез проводили по общему алгоритму: исходные вещества смешивались в стехиометрическом количестве, полученные порошки запаивались в ампулы под вакуумом. Первый отжиг проводили с очень медленным ступенчатым нагреванием до 600-800°C. Затем смеси прессовали в таблетки и вели отжиг при более высокой температуре (800-1000°C) в течение 48 часов.

Нами была получена серия новых соединений (таблица). Попытки поиска соединений Nd2Fe2O3S2, Eu2Fe2O3Se2, Ce2Co2O3Se2, La2Ni2O3Se2, La2Fe2O3Te2, La2Mn2O3S2, La2FeCrO3Se2 оказались безрезультатными.

| Ce2Fe2O3Se2 | a = 4.0623(1) Å, c = 18.4999(9) Å |
| --- | --- |
| Ce2Fe2O3S2 | a = 4.0117(2) Å, c = 17.6888(9) Å |
| Pr2Fe2O3S2 | a = 4.0093(1) Å, c = 17.6639(4) Å |
| Pr2Fe2O3Se2 | a = 4.0473(1) Å, c = 18.4471(9) Å |
| Nd2Fe2O3Se2 | a = 4.0302(2) Å, c = 18.441(1) Å |
| La2Co2O3Se2 | a = 4.0717(1) Å, c = 18.4288(4) Å |

Структуру Ce2Fe2O3S2 уточнили по методу Ритвельда. К сожалению, и здесь сверхпроводимость не найдена. Зависимость магнитной восприимчивости от температуры аналогична наблюдавшейся в [4] для соединений Ln2Ti2O3Pn2.

Литература

1. M. Palazzi, S. Jaulmes. Structure du conducteur ionique (LaO)AgS. // Acta Crystallographica B 1981. V. 37. p. 1337 – 1339.

2. S.J. Clarke, P. Adamson, S.J.C. Herkelrath, O.J. Rutt, D.R. Parker, M.J. Pitcher, C. F. Smura. Structures, Physical Properties, and Chemistry of Layered Oxychalcogenides and Oxypnictides // Inorganic Chemistry 2008, V. 47, p. 8473 – 8486.

3. J.M. Mayer, L.F. Schneemeyer, T. Siegrist, J.V. Waszczak, R. B. v. Dover // Angewandte Chemie (International Edition) 1992, V. 31, p. 1645 – 1647.

4. R.H. Liu, Y.A. Song, Q.J. Li, J.J. Ying, Y.J. Yan, Y. He, X.H. Chen. Structure and Physical Properties of the Layered Pnictide-Oxides: (SrF)2Ti2Pn2O (Pn = As, Sb) and (SmO)2Ti2Sb2O // Chemistry of Materials 2010, V. 22, p.1503-1508.