Синтез и исследование поверхностной активности флотореагента АКА-9 на руде Тишинского месторождения

Омарова Д.А., Муханова А.А.

МНС, МНС

ДГП КазНУ им. аль-Фараби научно-исследовательский институт

«Новых химических технологий и материалов»

АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения»

E–mail: omarova_da@mail.ru

Исследования в области производных пиперидина и оксана, содержащих в четвёртом положении функциональные группы, представляют в настоящее время огромный теоретический и практический интерес. Повышенное внимание к этим соединениям можно объяснить тем, что данные вещества проявляют высокие поверхностно-активные свойства.

Одним из перспективных направлений синтеза данных веществ является использование их в качестве флотореагентов. Ныне существующие реагенты, используемые на обогатительных фабриках, не в полной мере отвечают современным требованиям. Новые флотореагенты, тетрагидропиранового ряда, показывают высокую селективность при извлечении цветных металлов из полиметаллической и углеродсодержащей руды.

Нами был произведен синтез 3-нонилтетрагидропиран-4-он (АКА-9), по следующей схеме:

Данный реагент был использован в процессе обогащения углеродсодержащего месторождения Шалкия и показал высокие результаты (Тезис доклада Международной конференции студентов и молодых ученых - Алматы, КазНУ - 2012. - С.82).

В этом году мы продолжили исследования по флотационным свойствам реагента на руде Тишинского месторождения. Использование нового флотореагента позволило повысить содержание цинка на 3%, и увеличить извлечении на 1,8% без у/з обработки, и на 1,4% с ультразвуковой обработкой.

Литература

- Ахмедова Ш.С. Синтез, химические превращения и биологическая активность новых функционально замещенных пиперидинов:  автореф.... докт. наук: 02.00.03.-  Алматы: КазНУ, 1996.- 56 с.

- Омарова Д.А., Байжуманова Р.А., Тусупбаев Н.К., Калугин С.Н., Абилов Ж.А., Абдикулова А. Синтез и свойства нового пенообразователя АКА-9 для процессов флотации полиметаллического сырья на базе продуктов переработки углеводородного сырья - Вестник КазНУ - №1, 2012. - С. 336 - 339.

- Пралиев К.Д. Синтез, стереохимия и свойства новых производных пиперидина и декагидрохинолина: автореф.. дис. докт. хим. наук: 02.00.03.-Алма-Ата: ИХН,1991.- 58 c.