Синтез и исследование свойств новых гетеролептических фтало-нафталоцианиновых комплексов сэндвичевого строения

Белосевич А.В., Дубинина Т.В.

Студентка III курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: a-belosevich@mail.ru

Дифталоцианиновые комплексы редкоземельных элементов сэндвичевого строения представляют интерес благодаря наличию в их молекуле стабильного π-радикала. Данная структурная особенность обуславливает поглощение в ближнем ИК диапазоне от 900 до 2000 нм. Кроме того эти соединения обладают выраженным электрохромизмом и нелинейнооптическими свойствами.

Целью данной работы являлся синтез новых замещенных гетеролептических комплексов сэндвичевого строения, содержащих фрагменты фтало- и нафталоцианинов. В качестве исходного соединения в синтезе нафталоцианиновых комплексов был выбран 6,7-дифенил-2,3-дицианонафталин 1, синтезированный в три стадии, согласно описанной нами ранее методике [1].

На основе данного нитрила по реакции темплатного синтеза был получен магниевый комплекс, с выходом 64 %. После обработки концентрированной серной кислотой приводил к нафталоцианиновому лиганду 2 с практически количественным выходом. Затем, путем взаимодействия с лигандом 2 комплексов лютеция различных замещенных монофталоцианинов 3, содержащих лабильный противоион ацетата, были получены гетеролептические комплексы сэндвичевого строения, с выходами 40-60%. В качестве побочных продуктов в данной реакции были выделены продукты переметаллирования: гомолептические дифтало- и динафталоцианины лютеция. При этом целевые гетеролептические комплексы содержат как электронодонорные, так и электроноакцепторные заместители. Это позволяет придать молекуле свойства диполя и улучшить ее нелинейнооптические характеристики.

Синтезированные соединения были охарактеризованы данными ЯМР, масс-спектрометрии MALDI-TOF. Для полученных комплексов были зарегистрированы электронные спектры поглощения в видимом и ближнем ИК диапазоне.

Литература

- Dubinina T. V., Trashin S. A., Borisova N. E., Boginskaya I. A., Tomilova L. G., Zefirov N. S. Phenyl-substituted planar binuclear phthalo- and naphthalocyanines: synthesis and investigation of physicochemical properties. // Dyes Pigm. 2012, 93, р. 1471-1480.