Влияние комплексообразующих веществ на сорбцию цезия ферроцианидными сорбентами

Торопов А.С.

Студент (магистр)

Семипалатинский государственный университет имени Шакарима

toropov@nnc.kz

При эксплуатации объектов атомной энергетики образуются значительные объемы жидких радиоактивных отходов (ЖРО) различного химического и радиохимического состава. Большинство технологий переработки ЖРО включают как одну из первых стадий переработки отходов – разрушение комплексонов, значительно сокращающих ресурс селективных сорбентов [8, 9]. Однако не все технологии разрушения органического вещества в ЖРО позволяют полностью эффективно разрушить органическое вещество, в связи с этим будет актуально исследование влияния различных концентраций органического вещества, которое потенциально может оставаться после стадии окисления.

Был проведен эксперимент по влиянию комплексообразующих веществ на сорбцию цезия ряда ферроцианидных сорбентов. Изучены сорбционные характеристики по отношению к цезию чистых ферроцианидов меди и никеля, так и их композитные соединения с минеральным носителем. Модельный раствор был максимально приближен к составу ЖРО БН-350 (Актау, Казахстан). В качестве комплексообразующих веществ использовали трилон Б и щавелевую кислоту. Содержание основных компонентов солесодержания и цезия контролировали посредством масс-спектрометрии. Активность радиоактивных меток – изотопов цезия определяли с помощью гамма-спектрометров с полупроводниковым детектором CANBERRA. рН среды контролировалось потенциометрически на рН-метре Mettler Toledo. Повторность опыта – трехкратная,

Зависимость изменения сорбционной емкости от степени минерализации наиболее близко описывается полиномиальным уравнением второй степени (величина аппроксимации R2= 0,97-0,99). Отмечено, что концентрация углерода до 500 мг/л практически не снижет сорбционных характеристик испытуемых сорбентов. Большие концентрации органических комплексонов в растворах закономерно снижают емкость поглощения цезия ферроцианидными сорбентами в 1,5-2 раза. Было отмечено, что ресурс чистых ферроцианидов сокращается заметнее при увеличении концентрации комплексонов в растворе в сравнении с их композитами с минеральным носителем – бентонитовыми глинами либо цеолитом. Экспериментальные исследования проведены в Институте радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов, Казахстан.