Синтетические полимеры «Nochar» как эффективные сорбенты органических жидких радиоактивных отходов при их иммобилизации

Волкова Т.С.

Сотрудник

ФГУП «ПО «Маяк», Челябинская область, г. Озерск, Россия

E–mail: cpl@po-mayak.ru

Перспективы развития ядерной энергетики тесно связаны с решением проблемы безопасного обращения с радиоактивными отходами (РАО). Среди известных способов иммобилизации органических ЖРО наиболее перспективным, на наш взгляд, представляется отверждение в матрицы различного типа. Основная трудность, возникающая при иммобилизации отходов данной категории, связана с расслоением системы «матричный материал - отходы» и выделением органической составляющей в отдельную фазу. Устранить указанную проблему позволяет предварительная (перед отверждением) сорбция отходов различными материалами [1, 2].

После многолетних исследований в области обращения с РАО фирма Nochar создала серию высокотехнологичных полимеров, являющихся эффективными поглотителями органических ЖРО [3]. Цель настоящей работы заключалась в изучении возможности использования полимера N910 в качестве сорбента отходов при иммобилизации ОЖРО, на примере отработанного вакуумного масла ВМ-4 химико-металлургического производства.

Установлено, что устойчивая нерасслаивающаяся суспензия формируется при массовом соотношении масло : N910 = 6,0 г/г. Определены оптимальные условия отверждения полученной суспензии в матричный материал на основе портландцемента и эпоксидной смолы.

Получены данные по влиянию состава композиции на величину механической прочности компаунда при сжатии. Установлено, что увеличение раствороцементного отношения при отверждении в цементную матрицу приводит к снижению прочности компаунда. Следует отметить, что основное достоинство тестируемого полимера – высокая степень включения масла (до 35 % масс.) при отсутствии масловыделения на поверхности компаундов.

Изучена химическая, иммерсионная, радиационная стойкость полученных маслосодержащих компаундов. Выявлены кинетические закономерности скорости выщелачивания масла, альфа- и бета-излучающих нуклидов из компаундов, содержащих отработанное вакуумное масло ВМ-4. Показано, что исследуемые компаунды соответствуют нормативным требованиям по указанным критериям.

Литература

- Волкова Т.С., Слюнчев О.М., Тананаев И.Г. Современные технологии иммобилизации органических радиоактивных отходов, образующихся на ФГУП «ПО «Маяк» // Седьмая Российская конференция по радиохимии. Радиохимия - 2012: Тезисы докладов. г. Димитровград, 15-19 октября 2012 г. – Димитровград: ООО «ВДВ «ПАК», 2012. – С. 202.

- Волкова Т.С., Тананаев И.Г., Слюнчев О.М. Перспективы использования полимеров нового поколения «Nochar» при иммобилизации жидких органических отходов химико-металлургического производства // ВРБ – 2012. - № 4. – С. 3 – 9.

- Nochar petrobond absorbent polymer tritiated oil solidification. Deactivation and Decommissioning Focus Area. – U.S Department of Energy, Office of Env. Management, DOE/EM-0598, 2001. – 37 p.