Цезийсодержащие сложные оксиды со структурой поллуцита. Получение, структурные исследования, свойства

Трошин А.Н., Быков Д.М., Болдин М.С., Сахаров Н.В.

Аспирант 2 года

Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского, химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E-mail: lehanich89@mail.ru

Сложные оксиды со структурой природного минерала поллуцита представляют большую группу соединений и являются базовыми при разработке материалов различного назначения, в т.ч. для иммобилизации цезия из отходов радиохимических производств, для изготовления медицинских источников излучения. Число таких оксидов значительно расширилось благодаря получению изоструктурных фосфорсодержащих фаз [1-6] и может стать еще более представительным в соответствии с выполненными в [2] расчетами по моделированию их составов.

Нами установлено, что сложные оксиды – аналоги поллуцита – обладают высокой химической и радиационной устойчивостью. На их основе синтезировали керамики с относительной плотностью до 99 %. Для этого впервые для соединений с такой структурой использовали метод высокоскоростного электроимпульсного спекания [3].

В настоящей работе выполнено кристаллохимическое моделирование изоструктурных соединений с бором. Изоморфное замещение алюминия бором приводит к увеличению массовой доли цезия и в случае радиоактивного изотопа повышению удельной активности соединения. Введение бора в состав фосфорсодержащих поллуцитоподобных фаз открывает новые возможности для разработки материалов в наносостоянии для ядерной медицины (боро-нейтронной захватной терапии, БНЗТ) и керамик для материалов-поглотителей нейтронов.

Оксиды со структурой поллуцита, содержащие бор и для сравнения алюминий вида Cs[MgR0.5P1.5O6], где R = B и Al, синтезировали с использованием золь-гель процесса и охарактеризовали методом РФА. Выполнили структурное исследование (уточнение структур методом полнопрофильного анализа, методом Ритвельда). Изучили тепловое расширение, термическую, гидролитическую устойчивость и поведение в расплавах хлоридов щелочных элементов. Также из порошков получили керамики методом высокоскоростного электроимпульсного спекания с относительной плотностью до 98 %.

Литература

- Алой А. С., Кольцова Т. И., Трофименко А. В., Тутов А. Г. // Радиохимия. 2000. Т. 42, № 3. С. 254–255.

- Логинова Е. Е., Орлова А. И., Михайлов Д. А. и др. // Радиохимия. 2011. Т. 53, № 6. С. 500–508.

- Орлова А.И., Михайлов Д.А., Волгутов В.Ю. и др. // Сб. тез. докл. VII Российcкой конференции по радиохимии "Радиохимия-2012", г. Димитровград, 15-19 октября 2012 г. С. 266.

- El-Horr N., Hammou A., Bagieut M. // J. Solid State Chem. 1991. Vol. 90. P. 361–366.

- Hirst J. P., Claridge J. B., Rosseinsky M. J., Bishop P. // Chem. Commun. 2003. P. 684–685.

- Ren X., Komarneni S., Roy D.M. // Mat. Res. Bull. 1990. V. 25. P. 665–670.