Стабилизация катионов олова на поверхности микрокристаллов анатаза

Асташкин Руслан Александрович
Аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: rusoverdose@gmail.com

В настоящей работе получено первое доказательство успешной стабилизации катионов олова непосредственно на поверхности микрокристаллов оксидов, обладающих тетрагональной структурой. Катионы  119Sn, введённые в объём микрокристаллов анатаза, имеют изомерный сдвиг IS, квадрупольное расщепление QS и полную ширину на полувысоте Г (IS = 0,04 мм/с,  QS = 0,41 мм/с, Г = 0,83 мм/с), которые соответствуют локализации Sn4+ в октаэдрических позициях единственного типа. В противоположность этому, катионы Sn2+, образовавшиеся при последующем отжиге в водороде образца допированного Sn4+, характеризуются двумя различными наборами значениий IS и QS (IS = 3,21 мм/с, QS = 1,74 мм/с, Г = 0,83 мм/с и IS = 2,91 мм/с, QS = 1,61 мм/с,  Г = 0,83 мм/с). Значения сверхтонких параметров для образцов, отожжённых  в H2, показывают, что двухвалентное олово локализовано в низко-координационных позициях двух типов, которые могут быть  отнесены к поверхности микрокристаллов анатаза. Мессбауэровские спектры дочерних ионов Sn4+←2+, образовавшихся при контакте Sn2+ с воздухом, содержат симметрично уширенный пик, отвечающий средним значениям IS = 0,07 мм/с и QS = 0,50 мм/с, лишь слегка отличающимся от значений, наблюдавшихся для Sn4+ в объёме. Тем не менее, достаточно существенное уширение дублетных компонент в мессбауэровском спектре Sn4+←2+ (Г = 0,97 мм/с) даёт основание предположить, что эти ионы остаются в позициях, унаследованных от ионов Sn2+. Независимым доказательством нахождения дочерних ионов Sn4+←2+ на поверхности анатаза, явилось, примерно 100-кратное обогащение оловом приповерхностного слоя толщиной 3-5 нм, обнаруженное методом РФЭС.  Неэквивалентные позиции, проявившиеся  в мессбауэровских спектрах как для материнских (Sn2+), так и для дочерних    (Sn4+←2+) ионов, предположительно могут быть отнесены к ядрам 119Sn, находящимся внутри и над первым внешним катионным слоем кристаллитов.