Каталитическая активность диоксида титана в реакции окисления, применяемой для определения ХПК вод.

Николаева Т.В.

студентка

Курский государственный университет, естественно-географический факультет, г. Курск, Россия

chimiakgu@gmail.com

При определении ХПК предпочтительным является дихроматный метод (ХПКСr), основанный на окислении  примесей воды дихроматом калия в сильнокислой среде при кипячении с сульфатом ртути в качестве катализатора[1]. Оксид титана TiO2 обладает  значительной каталитической активностью в реакциях окисления.

Окисление водных растворов производили на сульфате ртути, а также на трех образцах оксида титана(IV) производства ЗАО «ПРОМХИМПЕРМЬ»: анатаз (24 нм) - марка АК (нанопорошок) партия №463, рутил (350 нм) - партия №295, рутил (780 нм) - партия №174. Для сравнения каталитической активности исследуемых образцов TiO2 использовалась смесь органических веществ: диметилформамид, ацетон, сахароза в эквивалентных соотношениях с ХПКтеор=20,15,10 мгО/дм3. Окисление 100 см3 модельного раствора производили при температурах: 40(2(С; 60(2(С; 80(2(С, фиксировали значение ХПК модельного раствора в течение некоторого времени до достижения ХПКтеор, по полученным данным строили кинетические кривые. Найденные по уравнениям кинетических кривых значения условных констант скорости и энергии активации представлены в таблице 1. Условную константу скорости (k реакции окисления определяли по уравнению аппроксимации кривой зависимости условной концентрации восстановителей от времени t, мин.

Таблица 1.

Кинетические характеристики реакций окисления модельных растворов на различных катализаторах.

| катализатор | (k313 | (k333 | (k353 | Eакт | lnA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рутил (780 нм) | 5,0*10-4 | 7,1*10-4 | 8,2*10-4 | 10874 | -3,395 |
| рутил (350 нм) | 7,0*10-5 | 2,2*10-4 | 2,5*10-4 | 24562 | 0,0262 |
| анатаз (24 нм) | 9,0*10-5 | 2,0*10-4 | 4,0*10-4 | 34264 | 3,8534 |
| HgSO4 | 3,0*10-5 | 7,0*10-5 | 1,0*10-4 | 27841 | 0,3500 |

Определению ХПК мешают хлориды в количествах превышающих 1000 мг/дм3[1].Для изучения мешающего влияния хлоридов при окислении органического вещества на TiO2 было произведено определение ХПК модельных растворов с ХПКтеор=20 мгО/дм3 в присутствии Сl-- ионов. Для образца рутил - 780 нм мешающее влияние установлено для раствора содержащего более 50 мгСl-/дм3, для образца рутил 350 нм – более 100 мг Сl-/дм3, для образца анатаз (24 нм)  – содержание хлоридов более 1000 мг/дм3 не мешает определению. Мешающее влияние хлоридов 1000 мг/дм3 при определении ХПК на образцах рутил устраняется введением в пробу 2,5 см3 раствора сульфата серебра в конц.Н2SO4 c последующим фильтрованием раствора на образце 780 нм и без фильтрования на образце 350 нм. Наибольшее снижение энергии активации наблюдается на образце рутил 780 нм, в присутствии избыточных количеств Сl-- ионов происходит их окисление, устраняется мешающее влияние добавлением сульфата серебра с последующим фильтрованием осадка. Увеличение скорости реакции окисления в присутствии диоксида титана анатаз 24 нм достаточно, чтобы при температуре 800С в течение 20 минут прошло полное окисление модельной смеси органических веществ, при этом содержание в пробе Cl- до 1000 мг/дм3 не мешают определению ХПК.

1. ГОСТ Р 52708- 2007. Вода. Метод определения химического потребления кислорода [Текст]. – Введ. 2008 - 07 - 01. – М.: Изд – во стандартов, 2007.- 12с.