Спектроскопия генерации третьей гармоники электрического и магнитного резонансов кремниевых нанодисков

Мелик-Гайказян Елизавета Владимировна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: melik@physics.msu.ru

Резонансы с ненулевым магнитным дипольным моментом в оптических метаматериалах на основе благородных металлов были обнаружены давно [6]. Также хорошо изучен нелинейно-оптический отклик металлических метаматериалов при возбуждении магнитных резонансов [3]. Однако, метаматериалы на основе благородных металлов имеют недостаток, который делает их неприменимыми в нелинейно-оптических приложениях – большие омические потери. С другой стороны, теория рассеяния Ми позволила прийти к выводу, что диэлектрические частицы с высоким показателем преломления также обладают магнитным резонансом благодаря возбуждению в них циркулярных токов смещения [5], что наблюдалось экспериментально в видимом и инфракрасном (ИК) диапазонах для кремниевых наносфер [2, 4]. В данной работе изучалось нелинейное рассеяние света на тримерах кремниевых нанодисков в окрестности их электрического и магнитного дипольных резонансов.

Образец был изготовлен путем реактивного ионного травления поверхности пластины «кремния на изоляторе» – 2-мкм слой диоксида кремния, покрытый 200-нм слоем кристаллического кремния и находящийся на кремниевой подложке; маска травления создавалась методом электронно-лучевой литографии [7]. Таким образом, был получен ряд массивов тримеров кремниевых нанодисков, имеющих разные геометрические параметры, а именно – диаметр нанодисков (d) и расстояние между ними (s). На вставках рис. 1 показана конфигурация тримеров.

Использовалось ИК-излучение параметрического генератора света, накачкой которому служило излучение титан-сапфирового лазера: оно представляло собой последовательность 200-фс импульсов, несущая длина волны которых перестраивалась в диапазоне от 1.0 мкм до 1.4 мкм. Луч модулировался оптическим прерывателем света на частоте 2.7 кГц и фокусировался асферической линзой до значения диаметра перетяжки 20 мкм. Генерируемое излучение третьей гармоники (ТГ) отделялось от накачки синими стеклянными фильтрами и направлялось на катод фотоэлектронного умножителя. Выходное напряжение фотоэлектронного умножителя анализировалось при помощи синхронного усилителя, соединенного с оптическим прерывателем света. Детектируемый сигнал действительно являлся ТГ падающего на образец излучения, о чем свидетельствовали проверка кубической зависимости его интенсивности от мощности накачки и измерение его спектра. Обнаружено, что излучение ТГ поляризовано всегда вдоль плоскости поляризации луча накачки. Для получения линейного спектра тримеров в геометрии «на пропускание» в установку включались источник белого света и ИК-спектрометр.

В рассматриваемом спектральном диапазоне кремний, являющийся источником генерации ТГ, обладает достаточно высокой нелинейной восприимчивостью третьего порядка [1]. Для выделения вклада тримеров нанодисков и их резонансов в процесс генерации ТГ для каждой длины волны накачки рассматривалось отношение последовательно измеренных сигналов с массива тримеров и с соседней области, где верхний слой кремния был вытравлен. Данное отношение носит название усиления генерации ТГ и отражает различие сигналов ТГ от структурированной и неструктурированной области образца.

Проведенный в рамках данной работы эксперимент показал (см. Рис. 1), что для всех образцов в линейном спектре экстинкции наблюдаются два пика: первый соответствует электрическому дипольному резонансу и находится на длине волны 1060 нм, второй – магнитному дипольному резонансу, но его положение различно для массивов тримеров с разными геометрическими параметрами.

Полученные спектры усиления генерации ТГ демонстрируют значительное усиление сигнала ТГ в спектральном диапазоне, соответствующем резонансам. Также каждый спектр содержит особенности колебательного типа.

Для спектров больших дисков (Рис. 1б, г) характерны два отчетливых пика, совпадающих с  резонансами спектра экстинкции с 20-нм точностью. Для спектров дисков меньшего диаметра (Рис. 1а, в) характерна трехпиковая структура – два боковых пика соответствуют резонансам, а центральный пик – коллективному действию этих резонансов. Экспериментально проверено, что данный вид спектра усиления генерации ТГ не является ни результатом интерференции Фабри-Перо в слое диоксида кремния, ни эффектом угловой дисперсии.

Таким образом, экспериментально выявлено, что генерация ТГ резко возрастает в спектральных диапазонах, соответствующих возбуждению электрического и магнитного дипольных резонансов диэлектрических наночастиц, изготовленных из материала с высоким показателем преломления. При частичном перекрытии резонансов возникает дополнительный пик усиления ТГ в спектральной области перекрытия, что связано с конструктивным нелинейным действием резонансов.

Рис. 1. Экспериментальные спектры генерации ТГ (точки) и экстинкции (непрерывные линии)

Литература

- Burns, W.K. and Bloembergen, N., Third-Harmonic Generation in Absorbing Media of Cubic or Isotropic Symmetry // Physical Review B. 1971. V. 4. p. 3437–3450.

- Evlyukhin, A.B., Novikov, S.M., Zywietz, U., Eriksen, R.L., Reinhardt, C., Bozhevolnyi, S.I. and Chichkov, B.N., Demonstration of Magnetic Dipole Resonances of Dielectric Nanospheres in the Visible Region // Nano Letters. 2012, V. 12(7). p. 3749–3755.

- Klein, M.W., Enkrich, C., Wegener, M., Linden, S., Second-Harmonic Generation from Magnetic Metamaterials // Science. 2006, V. 313(5786). p. 502–504.

- Kuznetsov, A.I., Miroshnichenko, A.E., Fu, Y.H., Zhang, J. and Lukyanchuk, B., Magnetic light // Scientific Reports. 2012, V. 2(492). p. 1–6.

- Mie, G., Beiträge zur Optik trüben Medien, speziell kolloidaler Metallösungen // Annalen der Physik. 1908, V. 330(3). p. 377–445.

- Shalaev, V.M., Optical negative-index metamaterials // Nature Photonics. 2007, V. 1. p. 41–48.

- Staude, I., Miroshnichenko, A.E., Decker, M., Fofang, N.T., Liu, S., Gonzales, E., Dominguez, J., Luk, T.S., Neshev, D.N., Brener, I. and Kivshar, Y., Tailoring Directional Scattering through Magnetic and Electric Resonances in Subwavelength Silicon Nanodisks // ACS Nano. 2013, V. 7. p. 7824–7832.