Некоторые особенности моделирование электровихревых течений в дуговой печи постоянного тока с различным положением подового электрода
Казак Олег Викторович 
Старший преподаватель

Донецкий национальный университет, 
физико-технический факультет, Донецк, Украина
E–mail: olegkazak@yandex.ru

Важной проблемой в теории дуговых печей постоянного тока является моделирование вихревого движения расплава металла во время приготовления металла для различных конструкций печи [1]. Печи постоянного тока имеет не только экономическую целесообразность, но и относится к экологически безопасным технологиям выплавки металла [2].

Поиск оптимальной конструкции печи позволит уменьшить негативное воздействие движущегося расплава металла на защитный слой футеровки в непосредственной близости подового электрода [3].

В настоящей работе были смоделированы магнитогидродинамические процессы в расплаве металла в осесимметричной постановке для различного положение подового электрода. При изменении положения подового электрода существенно изменяется структура и скорость движения расплава металла в печи.

Согласно стратегии решения задачи, были смоделированы гидродинамические процессы с учетом конвекции и силы Лоренца [4, 5]. На рис. 1 приведены гидродинамические поля модуля скорости, вектора скорости и линии тока расплава для поднятого электрода над уровнем футеровки. Здесь 1 – футеровка, 2 – расплав металла, 3 – электроды, 4 – слой шлака.

Как видно из графиков в расплаве возникает интенсивное вихревое движение. Конвективное движение совпадает по направлению с электровихревым и усиливает его. Вихрь образуется в области подового электрода, как показано на рис. 1, и там имеет максимальную скорость. Поток расплава на оси симметрии восходящий и, достигая верхней границы объема расплава, устремляется вниз. Максимальная скорость вихревого движения наблюдается на оси электродов и достигает 0,25 м/с. Скорость расплава у торца анода возле футеровки около 0,1 м/с. В области верхнего электрода виден вихрь с обратным направлением вращения создаваемый неравномерным распределением плотности тока в области верхнего электрода.

Для верификации полученных результатов расчеты проводились параллельно в пакетах ANSYS и COMSOL. Сравнение результатов полученных разными методами и пакетами показало несущественное расхождение результатов и составило около 3 % [6-8]. Хорошее согласование результатов, полученных разными методами и пакетами, говорит о надежности методов и достоверности полученных результатов. На следующем этапе верификации было проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными по повышенному износу футеровки [8]. Хорошее согласование областей с максимальной скоростью и максимальным износом футеровки говорит о достоверности полученных результатов.

На рис. 2 приведено сравнение в величины сдвигового напряжения на поверхности футеровки вокруг подового электрода для разного положения электрода. График величины сдвигового напряжения приведен в безразмерных величинах. В качестве масштабов сдвигового напряжения взято характерное значению этой величины при стандартном положении подового электрода ( Па), от расстояния, выраженного в радиусах электрода (R = 0,25 м). Как видно, изменение положения подового электрода существенно влияет на величину сдвигового напряжения в непосредственной близости подового электрода. Основной причиной этого является уменьшение скорости движения расплава в непосредственной близости подового электрода. Так, при поднятом подовом электроде величина сдвигового напряжения уменьшается на 30 %.

Анализируя полученные результаты показана возможность снижения износа футеровки, в непосредственной близости подового электрода на 30 % путем изменения положения подового электрода.

Литература

- Тищенко П.И., Тимошенко С.Н., Пасечник С.Ю., Тищенко А.П., Пасечник A.Ю. Подовый электрод с жидкометаллическим теплоносителем для дуговой печи постоянного тока // Наукові праці ДонНТУ, Металургія. – 2011. – Випуск 12 (177). – С. 164-170

- Нехамин С.М., Крутянский М.М., Филиппов А.К.  Дуговые печи постоянного тока – высокоэффективные плавильные агрегаты // Литейщик России. – 2005. – N 5. – С. 25-26

- Зайцев В.А., Медовар Л.Б.	Подовые электроды дуговых печей постоянного тока // Современная электрометаллургия. – 2009. –N 2. – С. 3-8

- Казак О.В., Семко А.Н. Электровихревое движение расплава в печах постоянного тока с подовым электродом // Инженерно-физический журнал. – 2011. Том 84. №1. – С. 209-217

- Kazak O. Modelling of vortex flows in DC electric arc furnace with different bottom electrode positions, Metallurgical and Materials Transactions B. – 2013. Vol. 44. No 5. – P. 1243-1250.

- Kazak O., Semko O.  Modelling Vortex Fields in Metal Smelting Furnaces // The International Journal of Multiphysics. – 2010. Volume 4. Number 4. – P. 351-358

- Kazak O., Semko O.  Electrovortex field in DC arc steel making furnaces with bottom electrode // Ironmaking and Steelmaking. – 2011, Volume 38. Number 4. – P. 273-278

- Kazak O., Semko O.  Modelling magnetohydrodynamic processes in DC arc steel making furnaces with bottom electrodes // Ironmaking and Steelmaking. – 2011. Volume 38. Number  5. – P. 353-358.

# Text boxes

Рис. 1.

Рис. 2.