Хладоемкость рабочего тела магнитного рефрижератора, методы ее расчета и способы увеличения (на примере гадолиния)

Чжан В.Б.1, Политова Г.А.1, Терешина Е.А.2

Аспирант, младший научный сотрудник, младший научный сотрудник

1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: lemuriform@gmail.com

Технология магнитного охлаждения вблизи комнатной температуры является новой высокоэффективной экологически безопасной разработкой, основанной на магнитокалорическом эффекте (МКЭ). Основными параметрами, характеризующими магнитокалорические свойства материала, являются величина МКЭ, выражаемая адиабатическим изменением температуры ∆Тad или изотермическим изменением магнитной части энтропии ∆Sм при изменении внешнего магнитного поля и температура, при которой он наблюдается.

Магнитный материал, подходящий для применения в качестве рабочего тела должен также удовлетворять следующим требованиям:

- Температура перехода (TC) находится в непосредственной близости от рабочей температуры рефрижератора

- Высокое значение ∆Тad (∆Sм)

- Отсутствие магнитного гистерезиса

- Большое электросопротивление, уменьшающее потери на вихревые токи

- Высокое значение хладоемкости, обеспечивающее высокое значение ∆Тad (∆Sм) в широком интервале температур цикла

В большинстве работающих прототипов магнитных рефрижераторов, для охлаждения в области комнатных температур, в качестве хладагента (рабочего тела)  используется гадолиний [1]. Благодаря превосходным магнитокалорическим свойствам, этот металл использовался в первых наглядных демонстрациях возможности охлаждения окружающей среды с помощью МКЭ. При исследовании гадолиния для такого применения, важна его чистота, что позволяет охарактеризовать его истинные свойства (не искаженные влиянием примесей) с высокой степенью достоверности, и в дальнейшем реализовать эти свойства при работе материала в холодильных установках.

Целью данной работы является сравнение расчет хладоемкости гадолиния несколькими методами и поиск способов ее увеличения. Предварительно был получен гадолиний высокой степени чистоты методом вакуумной дистилляции. Для определения значения хладоемкости Gd был измерен МКЭ прямым методом на установке MagEq MMS 901. В данном металле имеет место фазовый переход второго рода при переходе из магнитоупорядоенного в магнитонеупорядоченное состояние, который характеризуется отсутствием магнитного гистерезиса. Величина МКЭ ∆Тad=4.65 К при ТС=291 К  при изменении магнитного поля от 0 до 1.8 Тл.

Хладоемкость показывает сколько тепла может быть перенесено от холодного конца рефрижератора к горячему концу, тем самым описывая термодинамический цикл. Оценка хладоемкости может быть проведена тремя различными методами.

При расчете хладоемкости (RCP) материала первым методом используется параметр δТ, определяемый как полная ширина при половине максимума пика ∆Тad [2], таким образом

RCР1= δТ ×|∆Тad|max= 42×4,65=195.3 (К)2.

Хладоемкость вторым методом рассчитывается как площадь под кривой ∆Тad(К) между температурами, соответствующими полной ширине при половине максимума [3].

RCР2= =144.3 (К)2.

Последний метод расчета определяет хладоемкость как площадь максимального прямоугольника под кривой ∆Тad(К) [3].

RCР3 =δТ ×|∆Тad|=58×1.8=104.4 (К)2.

Рисунок 1. Температурная зависимость МКЭ гадолиния при изменении магнитного поля от 0 до 1.8 Тл

На рисунке 1 приведена температурная зависимость МКЭ  гадолиния, а также показаны методы расчета хладоемкости, оцененные разными методами (область серого цвета показывает метод №2, заштрихованная область – метод №3).

Полученные значения хладоемкости дистиллированного гадолиния, полученного в нашей лаборатории, превосходят данные по хладоемкости для монокристалла Gd [2]. В целях увеличения хладоемкости материала в данной работе был получен и исследован твердый раствор GdHX (х = 0 .. 0.15). Установлено, что введение водорода приводит к увеличению температуры Кюри, незначительному увеличению величины МКЭ и уширению пика Tad(T), в результате чего наблюдается увеличение хладоемкости гадолиния на 20%.

Авторы выражают благодарность д.ф.-м.н. Терёшиной И.С. за полезные дискуссии, а также чл.-корр. РАН Бурханову Г.С. за содействие в работе.

Работа поддержана грантом РФФИ  № 13-03-00744, № 14-03-31342

[1] Gschneidner K.A., Jr. and Pecharsky V.K. International Journal of Refrigeration, 2008, №31, p. 945.

[2] Tishin A.M. and Spickin Y.I.  The magnetocaloric effect and its applications. Bristol: Institute of Physics Publishing. 2003.

[3] Provenzano V., Shapiro A.J. and Shull R.D. Nature, 2004, № 429, p. 853