Сенсор на основе кварцевого резонатора для определения этилового спирта, этилацетата и гексана

Горбачева Надежда Александровна
Студентка магистратуры,

Тверской государственный университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия
E–mail: gna18@bk.ru

Пьезокварцевое микровзвешивание является одним из наиболее чувствительных методов определения содержания различных веществ в газовой среде. Метод основан на изучении частоты резонанса кварцевой пластины с нанесенным на нее поверхностным адсорбирующим слоем. Целью данной работы было выяснение возможности использования данного метода для определения содержания паров некоторых растворителей в газовой среде.

В качестве растворителей были выбраны этиловый спирт, этилацетат и гексан как наиболее часто используемые в производственных условиях. Использовали кварцевый резонатор с рабочей частотой 25330,365 кГц, для питания использовался транзисторный генератор, построенный по классической схеме. За изменением частоты резонатора наблюдали при помощи электронно-счетного частотомера Ч3-54. Все измерения проводились в герметической термостатированной камере, при температуре 20°С, снабженной вентилятором для перемешивания паров веществ в воздушной среде. Одновременно и резонатор, и генератор находились в камере. Она имела возможность внесения определенной дозы исследуемого растворителя. В качестве адсорбента использовались ПЭГ себацинат и ПЭГ 2000 так как известно, что они способны адсорбировать выбранные вещества. Для нанесения их использовали метод нанесения из ацетоновых растворов с последующим испарением растворителя. В процессе эксперимента внесение порции исследуемого вещества вызывало закономерное изменение частоты резонатора. Оказалось, что диапазон линейности отклика находится в интервале 20-100 мг/дм3. Чувствительность составила 1,46 мг/∆F. Время отклика не превышало 3 секунд. После удаления из камеры паров растворителя частота резонатора возвращалась к начальной в течение 3-4 секунд. Таким образом  предложенный вариант определения содержания этилового спирта, этилацетата и гексана в воздушной среде может найти практическое применение.