Изучение химического состава продуктов термической деструкции полипропилена

Дахновская Е.В., Мясковская К.В.

Сотрудник, студент

Югорский государственный университет,

Центр коллективного пользования научным оборудованием,

Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: djane.88@mail.ru

Химическое модифицирование полиолефинов активно разрабатываемая тема [1, 2, 3]. Это связано с поиском новых путей рациональной утилизации и переработки полимерных отходов, из которых значительную часть составляет изотактический полипропилен (ИПП), и отсутствием доступных методов синтеза разветвленных C9 олефинов. Известные способы получения сложны по условиям проведения процессов, характеризуются многостадийностью, низкими выходами и, как следствие, малой рентабельностью.

Целью данной работы являлось изучение состава и строения продуктов термодеструкции ИПП. Процесс проводили при атмосферном давлении с постоянной подачей азота при температуре 420 оС в течение 60 мин. Фракционирование осуществляли при атмосферном давлении. Выход легкой жидкой фракции с температурой кипения (Ткип) 60-190 оС составил 41% (мас.), средней жидкой фракции с Ткип  190-230 оС – 42% (мас.), тяжелой жидкой фракции и сажи в кубовом остатке - 1% (мас.), потери (газообразные продукты) - 16% (мас.). Полученные фракции исследовали методами ИК-спектрометрии в диапазоне волновых чисел 4000-400 см-1, газо-жидкостной хроматографии с масс-селективным (электронный удар 70 эВ, диапазон регистрации осколочных ионов 41-450 а.е.м.) и пламенно-ионизационным детектированием, а также 13С и 1Н ЯМР-спектрометрии.

Установлено, что жидкий продукт термической деструкции ИПП представляет собой сложную смесь углеводородов с числом атомов углерода в молекулах от 3 до 35, основную массу которых составляют молекулы с 6-18 атомами углерода. В основном это полиметилзамещенные α-алкены и алканы с примесью циклоалканов и диенов. Содержание основных индивидуальных углеводородов в суммарном жидком продукте представлено в табл. 1.

Таблица1. Содержание (С) основных углеводородов в деструктированном ИПП.

| Углеводород | С, % (мас.) | Углеводород | С, % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропан | 0,9 | Диметилгептен | 24,0 |
| Изобутан | 1,0 | Циклоалкан С-9 | 2,3 |
| 2-метилбутан | 6,7 | Триметилгептен | 1,1 |
| Метилпентен | 8,3 | Триметилгептен (2 изомера) | 5,9 |
| 4-метилгептан | 2,0 | Тетраметилнонадиен | 1,6 |
| Циклоалкан С-9 | 1,1 | Тетраметилундецен (3 изомера) | 8,3 |

***

Таким образом, при термической деструкции ИПП в указанных выше условиях образуется значительное количество диметилгептена 24 % (мас.), который может являться сырьем для последующего органического синтеза и быть востребован в производстве полимеров с заданными свойствами в качестве сополимеризуемового мономера.

- Нехорошев В.П., Нехорошева А.В., Госсен Л.П., Попов Е.А., Тузовская И.В. Окисленный атактический полипропилен: получение, свойства и применение. // Журнал прикладной химии. - 2000. - Т. 73, № 6. - С. 996-999.

- Сирота А.Г. Модификация структуры и свойств полиолефинов / А.Г. Сирота  Л.: Химия. - 1984. - 152с.

- Филимошкин А.Г., Воронин Н.И. Химическая модификация полипропилена и его производных. Томск. - изд. II У. —1988. - 147 с.