Исследование реакции обрыва цепи при поликонденсации псевдохлорангидридов ароматических о-кетокарбоновых кислот

Юсупова А.Р.

магистрант

Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: alfia_yusupova@mail.ru

При получении полиариленфталидов наблюдаются различные процессы [1], которые приводят к нежелательным продуктам, а также уменьшению молекулярной массы полимера.

В настоящей работе исследован гидролиз псевдохлорангидридной группы c образованием неактивных кислотных концевых групп (рис. 1). В качестве объекта выбрана молекула 3-хлор-3-фенилфталилидена.

Рис.1. Схема реакции

Термодинамические характеристики реакции раскрытия цикла были рассчитаны в работе [2] для газовой фазы.

В программе PC GAMESS с помощью неэмперических квантово-химических методов RHF/3-21G(d) и RHF/6-31G(d) были рассчитаны полные энергии реагентов и продуктов для определения теплового эффекта реакции (табл. 1).

Таблица 1

Энтальпия реакции гидролиза

| Метод расчета | , кДж/моль |
| --- | --- |
| RHF/3-21G(d) | -120,2 |
| RHF/6-31G(d) | -92,8 |

В рамках теории активированного комплекса [3] для расчета энергии активации требуется определение геометрической конфигурации переходного состояния.

Чтобы определить структуру переходного состояния, проводили сканирование поверхности потенциальной энергии реакции. В качестве координаты реакции выбрали расстояние между углеродом хлорангидридной группы и кислородом молекулы воды r(C-O). После проведения соответствующих расчетов была найдена конфигурация переходного состояния, подтвержденная процедурой IRC. Энергия активации реакции гидролиза, подсчитанная методом RHF/6-31G(d), составила 122,4 кДж/моль.

Таким образом, образование кислотных концевых групп при взаимодействии воды с раскрытым лактонным циклом псевдохлорангидридов термодинамически выгодно и может протекать в процессе поликонденсации псевдохлорангидридов о-кетокарбоновых кислот.

Литература

- Ковардаков В.А. Особенности синтеза полидифениленфталида /  Дисс. ... канд. хим. наук. - Уфа, 1983.

- Самигуллина З.С. Моделирование поликонденсации некоторых псевдохлорангидридов ароматических о-кетокарбоновых кислот / Дисс. ... канд. хим. наук. - Уфа, 2008.

# Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики.М.: Высшая школа. 1984.