Многофункциональные полиэлектролитные микрокапсулы на основе хитозана и декстран сульфата

Романова И.А.1,2, Григорьев Т.Е2

Студент, заместитель начальника лаборатории, к.ф-м.н.

1 Московский физико-технический институт (ГУ) факультет-НБИК, Москва, Россия

2НИЦ «Курчатовскийинститут», Москва, Россия

E–mail: mipt.romanovaira@gmail.com

В настоящее время капсулы на основе хитозана представляют широкие возможности применения для направленной  доставки лекарств и создания лекарств пролонгированного действия.  Хитозан – полисахарид природного происхождения,  обладает хорошей биосовместимостью, биоразложимостью, отсутствием токсического действия на организм.  Он является  мукоадгезирующим полимером, что позволяет использовать его для назальной  доставки и в качестве гастроэнтеральных  капсул. Простота создание множества модификаций хитозана позволяет использовать его  в средах  с различным  pH, и дополнительной функционализации. Важная  особенность этого полимера состоит в том, что он один из не многих полисахаридов, обладает положительным зарядом,  способен формировать сетку водородных связей, обеспечивая хорошую сорбцию.

Целью данной работы было получение  микрокапсул на основе хитозана и декстран сульфата и изучение их свойств для дальнейшего использования в качестве систем доставки лекарств с возможностью пролонгированного высвобождения.

Были получены биополимерные капсулы на основе хитозана и декстран сульфата методом  послойной адсорбции молекул полиэлектролитов. Для формирования мультислоев были использованы полисахариды животного(хитозан) и бактриального(декстран сульфат) происхождения. Являясь поликатионом и полианионом соответственно,  полимеры послойно адсорбировались, образуя слои. Не прореагировавший материал удалялся после центрифугирования капсул.  В качестве  ядер для этих микроконтейнеров  использовался карбонат кальция(CaCO3), хорошо растворимый  при pH=3.  Была разработана методика получения растворов хитозана с рН, близким к нейтральному, для предотвращения преждевременного растворения ядер.

Проницаемость  оболочек полиэлектролитных капсул  изменяется за счет изменения рН или ионной силы среды, что позволяет заполнять капсулы и высвобождать закапсулированный материал. Проанализирована  стабильность этих  полиэлеткролитных капсул и z- потенциал методами динамического светорассеяния и электрофоретическим методом. Отработаны методики синтеза ядер, технология получения хитозана, а также разработан метод для получения раствора хитозана для работы с ним в средах с нейтральным pH. Определение размера микрокапсул осуществляли методом корреляционной спектроскопии рассеянного света.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №14-03-01132-а