Формирование мезоструктурированного цеолита MOR в ходе рекристаллизации в гидротермальных условиях

Мальцева Алина Александровна

студент

Касьянов Иван Алексеевич

ассистент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: alinamalts@gmail.com

Рекристаллизованные цеолиты привлекают внимание исследователей в различных областях науки и промышленности, поскольку обладают меньшей кислотностью и большей стабильностью по сравнению с исходными цеолитами, что, в частности, помогает избежать образования побочных продуктов в ходе каталитической реакции. Несмотря на то, что методика рекристаллизации применима для большого набора цеолитов, надёжный способ получения таких гетерогенных катализаторов с заданными физико-химическими свойствами в литературе отсутствует. Это связано с тем, что гидротермальный синтез – основной способ получения данных материалов, проводится в достаточно жестких условиях, препятствующих изучению структурообразования в режиме реального времени. Целью настоящей работы являлось изучение рекристаллизации цеолита MOR с течением времени различными физико-химическими методами и выявление и интерпретация основных стадий данного процесса.

Рекристаллизацию морденита проводили согласно [1]. Во время проведения реакции периодически отбирали пробы смеси, затем исследовали полученные образцы следующими методами: РФА, МУРРИ, РФС, ИК, низкотемпературной адсорбцией N2, ТГ-ДСК, ТПД-NH3, твердотельной спектроскопией ЯМР.

Рентгенофазовый анализ показал, что в процессе гидротермальной обработки происходит падение кристалличности образцов, образование аморфной фазы, о чем свидетельствует уменьшение интенсивности пиков на рентгенограммах. Кроме того, на дифрактограмме МУРРИ появляется заметный пик на 2θ=4°, что, согласно литературным данным, говорит о наличии материала типа МСМ-41. На основании данных РФА мы смогли оценить изменение степени кристалличности образцов. Уменьшение степени кристалличности до 10% было напрямую связано с ростом мезопористой фазы. О появлении мезопор можно судить и исходя из данных адсорбции N2. В течение первого этапа гидротермальной обработки (первые 10 часов) наблюдается подъем изотерм относительно исходного морденита, появление гистерезиса. Все это говорит об увеличении объема пор.

Данные спектроскопии ЯМР на ядрах 13С и 29Si также позволяют судить об изменении структуры как органического темплата, так и цеолитного каркаса. Уже в начале гидротермальной обработки наблюдается падение интенсивности сигналов исходного морденита (-102, -105,5 и -113 м.д. для 29Si), что говорит о растворении кремнийсодержащих частиц цеолита. С течением времени сигналы всё более смещаются в область сигналов для мезопористого материала MCM-41. Из спектров ЯМР 13С видно, что с течением времени увеличивается интенсивность всех сигналов от органического темплата, а это свидетельствует о большем вхождении молекул темплата в структуру рекристаллизованного материала.

Таким образом, в ходе своего исследования мы с помощью набора физико-химических методов смогли проследить за изменениями, происходящими с цеолитом в гидротермальных условиях, и выявить основные стадии процесса рекристаллизации.

1. I.I. Ivanova, E.E. Knyazeva, Patent RF.  2282587 (2006).