Кинетика деструктивных превращений поливинилового 
спирта под действием озон-кислородной смеси

Кутлугильдина Г.Г., Зиннатуллина Д.К.(

Магистрант 2 года обучения, студент

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

E-mail: Moy_mayl@mail.ru

Поливиниловый спирт (ПВС) относится к небольшому числу полимеров синтетического происхождения, растворяющихся в воде. Это важное свойство позволило использовать его в различных отраслях промышленности, в том числе, медицине. Дополнительный интерес к ПВС обусловлен возможностью использования его низкомолекулярных продуктов в качестве полимерных подложек при создании новых лекарственных форм.

Ранее в работе [1] была изучена кинетика окислительных превращений поливинилового спирта под действием озон-кислородной смеси и пероксида водорода в водной среде. При этом количественных данных по окислительной деструкции ПВС получено не было. В связи с этим, целью настоящей работы явилось изучение окислительной деструкции поливинилового спирта под действием О3-О2-смеси с целью получения окисленной фракции полимера с заданной молекулярной массой.

Поливиниловый спирт ([ПВС]0 = 3.5 % масс.) окисляли при температуре 90°С в стеклянном термостатируемом реакторе барботажного типа, подавая О3-О2-смесь со скоростью 6 л/час. Кинетику процесса изучали методом «опыт-точка». По окончании каждого опыта окисленную фракцию полимера выделяли осаждением ацетоном при соотношении объемов реакционной смеси и ацетона 1:1. После высыхания осадок взвешивали и подвергали анализу на характеристическую вязкость. Молекулярные массы исходного ПВС и его окисленных фракций рассчитывали по значениям характеристической вязкости с использованием уравнения Марка-Куна-Хаувинка.

Зависимости массы осадка (m), характеристической вязкости ([η]) и средней молекулярной массы (М) высаживаемых ацетоном окисленных фракций ПВС от времени подачи (t) О3-О2-смеси в водный раствор полимера приведены в таблице:

| t, мин | [(]t, дл/г | (([η]/[η]0)·100, % | M, кДа | m,г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.58 | 0 | 31 | 1.34 |
| 5 | 0.48 | 17.2 | 24 | - |
| 10 | 0.47 | 19.0 | 23 | 0.98 |
| 20 | 0.39 | 32.8 | 19 | 0.94 |
| 30 | 0.37 | 36.2 | 17 | 0.71 |
| 45 | 0.32 | 44.3 | 15 | - |
| 60 | 0.31 | 46.5 | 14 | 0.40 |

Анализ таблицы свидетельствует о том, что в указанных выше условиях поливиниловый спирт подвергается существенным деструктивным превращениям. Об этом свидетельствуют и данные по уменьшению массы осадка, и данные по изменению характеристической вязкости, а, следовательно, и молекулярной массы окисленных фракций ПВС. Полученные результаты могут служить основой для выбора условий при получении окисленной фракции полимера заданной молекулярной массы.

Литература

1. Валиева А.Ф. Кинетика и механизм окисления поливинилового спирта в водной среде. Дисс…канд. хим. наук. – Уфа, 2007. – 154 с.

____________________

(Авторы выражают признательность профессору, д.х.н. Зимину Ю.С. за помощь в подготовке тезисов.