Функционализация наночастиц магнетит и магнетит-золото органическими лигандами

Автор: Барулин А.В.1,2

Студент

alexbarulin73@gmail.com

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Соавторы: Ефремова М.В1,2, Клячко Н.Л.2, Кабанов А.В.2,3

1Факультет наук о материалах, МГУ им. М.В. Ломоносова, г.Москва

2Лаборатория химического дизайна бионаноматериалов, кафедры химической энзимологии, химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, г.Москва

3 Центр адресной доставки лекарств и наномедицины, медицинский центр университета Небраски, г. Омаха, США

В настоящее время магнитные наночастицы Fe3O4 (МНЧ) получили широкое применение в биомедицинских исследованиях, например, для иммуноанализа,  увеличения контрастности изображения в магнитно-резонансной томографии и т.д. В литературе наночастицы магнетита предлагается использовать для лечения раковых заболеваний методом гипертермии, то есть для борьбы с опухолями путем разогрева ранее доставленных в них МНЧ в радиочастотном магнитном поле. Существует другой возможный метод лечения с помощью адресной доставки и  высвобождения лекарства около очага заболевания.[1] Кроме того, магнитные наночастицы могут влиять на протекание химических реакций в организме, например, в случае  иммобилизации молекулы фермента. При переориентации магнитных частиц под действием магнитного поля прикрепленный к ним фермент может деформироваться (скручиваться, сжиматься, растягиваться), что будет способствовать изменению его каталитических свойств. Магнитные наночастицы, покрытые золотой оболочкой, проявляют меньшую токсичность для организма, меньше агрегируют и могут быть функционализированы органическими лигандами с тиольными или дисульфидными группами.

В настоящей работе синтезированы магнитные Fe3O4 и магнитно-золотые частицы Fe3O4@Au со структурой core-shell,  гипотеза подтверждена микрофотографиями HRTEM и результатами РСМА. Сухие магнитные наночастицы Fe3O4@Au стабилизированы и ресуспендированы в широкой области концентраций водного коллоидного раствора. В качестве органического лиганда для функционализации поверхности золотых магнитных наночастиц использовали липоевую и димеркаптоянтарную кислота. После функционализации на наночастицах иммобилизовали химотрипсин (ChT) и в полученной системе изучили влияние магнитного поля на активность фермента.

Литература

- Conroy Suna, Jerry S.H. Leeb, and Miqin Zhanga/ Magnetic Nanoparticles in MR Imaging and Drug Delivery/ Adv Drug Deliv Rev. 2008 August 17/page 1-7

- Доп. соглашение № 2 от 06.02.2013 к Договору  11G34.31.0004 от 30.11.2010