Получение электростатического комплекса магнитных наночастиц оксида железа с противоопухолевым препаратом доксорубицином и определение его физико-химических характеристик

Семкина А.С.1, Абакумов М.А.1, Гриненко Н.Ф.2, Чехонин В.П.1, Кабанов А.В.3

Аспирант

1РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия

2ГНЦССП имени В.П. Сербского, Москва, Россия

3Университет Северной Каролины, Чапел-Хилл, США

alevtina.tchk@mail.ru

В мире ежегодно у около 10 млн человек выявляют онкологические заболевания. За последние 10 лет прирост заболевших составил 15%. Данные факты подтверждают острую необходимость в ранней диагностике и эффективной терапии этих заболеваний.

В настоящее время особый интерес вызывают магнитные наночастицы в аспекте их применения в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Так, суперпарамагнитные наночастицы оксида железа благодаря своим магнитным свойствам способны выступать в качестве контрастного агента в магнитно-резонансной томографии (МРТ), обеспечивая тем самым визуализацию опухолевой ткани.  Помимо этого, за счет функционализации поверхности наночастиц возможно создавать различные их композиции с противоопухолевыми препаратами.

В настоящей работе были получены магнитные наночастицы (МНЧ) оксида железа, покрытые оболочкой из бычьего сывороточного альбумина (БСА) и полиэтиленгликолем (ПЭГ). Оба полимера являются биосовместимыми, поэтому МНЧ способны более долгое время находиться в кровотоке. За счет наличия молекул ПЭГ поверхность МНЧ несет отрицательный заряд при физиологических условиях. Вследствие этого возможно образование электростатического комплекса МНЧ и противоопухолевого цитостатического препарата доксорубицина, молекулы которого являются положительно заряженными.

После покрытия МНЧ молекулами БСА с помощью гель-фильтрации выделяли две фракции частиц разного размера (35 ± 6 и 77 ± 8 нм) и содержания белка в оболочке. На следующем этапе проводили конъюгирование МНЧ, покрытых БСА, с молекулами ПЭГ. Магнитные свойства полученных МНЧ исследовали путем определения релаксивности и времени Т2релаксации на магнитно-резонансном томографе. Загрузку доксорубицина на МНЧ, покрытые БСА и ПЭГ, анализировали, определяя размеры образующихся электростатических комплексов. Процесс высвобождения лекарства с МНЧ исследовали в условиях различной кислотности среды. Цитотоксичность полученных МНЧ и их нанокомпозиций с доксорубицином исследовали на линиях клеток HEK и C6.

Релаксивность крупных МНЧ составила 271 ± 6 мМ-1с-1, частиц меньшего размера – 161 ± 4 мМ-1с-1, однако, первые образуют агрегаты, что является существенным препятствием для их введения в организм. При содержании доксорубицина больше 20% (по массе) в составе электростатического комплекса происходит увеличение размера комплекса и потеря коллоидной стабильности системы. В физиологических условиях доля высвободившегося с МНЧ лекарства не превышает 25% от его исходного количества в составе комплекса. При увеличении кислотности среды до pH 6,5 и 5,5 высвобождение доксорубицина происходило более интенсивно и составляло 55 и 80% соответственно. В случае клеток HEK токсичность МНЧ с доксорубицином была сравнима с токсичностью свободного лекарства. В случае клеток С6 нанокомпозиции с доксорубицином оказались токсичнее.

Таким образом, был получен и охарактеризован электростатический комплекс доксорубицина и МНЧ оксида железа, являющийся перспективным в качестве противоопухолевого препарата и контрастного агента для МРТ.

Работа была выполнена при поддержке проекта РФФИ №13-04-01383 и гранта РФ 11G34.31.0004.