Наночастицы железа, стабилизированные в матрице карбоксиметилхитина в результате ультразвукового облучения: получение, состав и структура

Широкова Людмила Николаевна1

Научный сотрудник, к.х.н.

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,

лаборатория химии полиэлектролитов и медико-биологических полимеров, 
Москва, Россия

E-mail: ksandra9@rambler.ru (shirokova@ips.ac.ru)

Методы синтеза наночастиц металлов при восстановлении ионов металлов непосредственно в полимерных матрицах привлекают большой интерес исследователей. Водорастворимое производное хитина 6-О-карбоксиметилхитин является низкотоксичным, биоразлагаемым, биосовместимым и пленкообразующим полиэлектролитом, что обусловливает выбор полисахарида 6-О-карбоксиметилхитина в качестве полимера-носителя наноразмерных частиц железа.

С использованием методов сонохимии и “зеленой” нанотехнологии разработан одностадийный процесс перевода наночастиц железа из их мицеллярного раствора в изооктане в водный раствор карбоксиметилхитина, исключая промежуточную стадию получения водной дисперсии наночастиц железа.

С использованием метода ИК-Фурье-спектроскопии  установлено, что за счет образования системы водородных связей между связью –N–H в амидной группе 6-О-карбоксиметилхитина и связью –С=О в сложноэфирной группе ПАВ-стабилизатора наночастиц железа (1,4-бис-[(2-этилгексил)окси]-1,4-диоксобутан-2-сульфонат натрия, АОТ, C20H37O7SNa) образуются устойчивые в воде трехкомпонентные системы, состоящие из ядра – металлических частиц железа, стабилизированных гидрофобным ПАВ и гидрофильным 6-О-карбоксиметилхитином [1]. Отметим, что величина оптической плотности наночастиц железа в композитных пленках не менялась в течение 6 месяцев.

Проведено изучение структуры и размеров наночастиц железа в макромолекулярной системе, созданной на основе 6-O-карбоксиметилхитина, с использованием методов микрорентгеноспектрального и микродифракционного анализа, просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Согласно данным, полученным с использованием методов ПЭМ и АСМ, размер получаемых ультрадисперсных частиц находится в диапазоне 2–4 нм. Анализ данных микрорентгеноспектрального анализа показал, что в состав наночастиц железа в наносистеме 6-О-карбоксиметилхитин–наночастицы железа входят в основном частицы альфа-железа  в нуль-валентном состоянии (α-Fe0) и некоторое количество наночастиц магнетита Fe3O4.

Наночастицы α-Fe0 могут быть использованы в технологиях получения функциональных наноматериалов для защиты окружающей среды в качестве восстановителей загрязнителей до нетоксичных соединений. В свою очередь, наночастицы Fe3O4, обладающие более выраженными магнитными свойствами, могут найти применение в области биомедицины (магнитно-резонансная томография, управляемая локальная гипертермия опухолей, биосенсоры, маркеры биомолекул, биосепарация и т.д.).

Литература

- Alexandrova V.A., Shirokova L.N., Revina A.A. Carboxymethyl chitin as a matrix for composites with iron nanoparticles // Polym. Sci. B 2010. V. 52. № 9–10. P. 621.

Автор выражает признательность научному руководителю в.н.с.,  к.х.н. Александровой В.А.