Сверхкритическое осаждение и in situ диагностика наночастиц серебра в порах прозрачных нанопористых материалов

Аракчеев В.Г.1, Бекин А.Н.2, Минаев Н.В.3

1канд. физ.-мат. наук, МГУ  имени М.В. Ломоносова, Физический факультет и Международный учебно-научный лазерный центр МГУ  имени М.В. Ломоносова, Москва

2аспирант, МГУ  имени М.В. Ломоносова, Физический факультет и Международный учебно-научный лазерный центр МГУ  имени М.В. Ломоносова, Москва

3мл. науч. сотр., ФБГУН Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, Троицк, Россия

e-mail: bekin.aleksey@physics.msu.ru

Объёмные нанопористые композиты с наночастицами серебра в порах синтезировались на основе аэрогеля, нанопористого стекла, олигоуретанметакрилата. Для получения композитов применялся метод сверхкритического осаждения [1], основанный на пропитке пористого образца раствором серебросодержащего прекурсора в сверхкритической двуокиси углерода с последующим восстановлением атомов серебра и их кластеризацией внутри пор. Восстановление атомов серебра из раствора проводилось непосредственно в сверхкритическом реакторе и стимулировалось лазерным облучением [2] на длинах волн 405 и 532 нм, либо нагревом. В процессе синтеза композитов проводилась регистрация их спектров экстинкции, что позволило наблюдать динамику формирования наночастиц, а также охарактеризовать их размеры и форму на основании расчёта плазмонного поглощения. Полученные экспериментальные данные наглядно демонстрируют, что применение различных методов воздействия на импрегнированные образцы позволяет синтезировать наночастицы с разными характеристиками (рис.1).

Рис. 1.  Динамика поведения спектров экстинкции композитов, синтезируемых на основе аэрогеля.

Литература

- В.Г. Аракчеев, А.Н. Бекин, Ю.В. Владимирова, Н.В. Минаев, В.Б. Морозов, А.О. Рыбалтовский, Синтез и характеризация серебряных наночастиц в нанопористом стекле”. Вестник МГУ. 2014. Серия 3. Физика. Астрономия, № 4, С. 55-60

- V.N. Bagratashvili, A.O. Rybaltovsky, N.V. Minaev, P.S. Timashev, V.V. Firsov, and V.I. Yusupov. Laser-induced atomic assembling of periodic layered nanostructures of silver nanoparticles in fluoro-polymer film matrix.  // Laser Physics Letters. 2010, Vol. 7, No. 5, p. 401-404.