Изучение спектрально-люминесцентных характеристик кристаллов

ZrO2-Y2O3-Er2O3

Сидорова Н.В.

Младший научный сотрудник

Рябочкина П.А.

Профессор кафедры общей физики, доктор ф.-м. наук, доцент

ФГБОУ ВПО МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

E-mail:ya.natalka2112@yandex.ru

Совокупность физико-химических свойств кристаллов на основе диоксида циркония (ZrO2) обеспечивает им различные практические применения. При синтезе данных кристаллов, варьируя концентрацию стабилизирующих оксидов (оксидов элементов II и III групп Периодической системы, а также оксидов редкоземельных элементов), можно получать кристаллы как стабилизированного, так и частично стабилизированного диоксид циркония (ЧСЦ) [1,2].

Кристаллы ЧСЦ благодаря высокой прочности, исключительным триботехническим и химическим характеристикам широко применяются для деталей триботехники. Многочисленные исследования спектроскопических свойств кристаллов стабилизированного диоксида циркония, активированных различными РЗ ионами, показали, что данные кристаллы имеют широкие неоднородно уширенные спектры люминесценции, что предполагает их использование в качестве активных сред для перестраиваемых твердотельных лазеров с полупроводниковой накачкой [3].

В настоящей работе были исследованы особенности формирования оптических центров в кристаллах на основе ZrO2 с различным содержанием стабилизирующего оксида Y2O3, активированных ионами Er3+. Сделан акцент на изучении спектрально-люминесцентных характеристик кристаллов стабилизированного диоксида циркония, легированных ионами Er3+, c целью получения на них лазерной генерации на переходе 4I13/2→4I15/2 ионов Er3+ в спектральном диапзон 1.6-1.7 мкм.

С целью выявления особенностей формирования оптических центров ионов Er3+ в кристаллах на основе ZrO2 с различным содержанием стабилизирующего оксида, активированных ионами Er3+, были зарегистрированы спектры поглощения для перехода 4I15/2→4S3/2 и спектры люминесценции для перехода 4S3/2→4I15/2 ионов Er3+  при селективном возбуждении на уровни 4S3/2 и 4F7/2 этих ионов, при T=77 K. Анализ соответствующих экспериментальных данных для кристаллов на основе ZrO2 с различным содержанием стабилизирующего оксида, легированных ионами Er3+, позволил сделать вывод о существовании в данных кристаллах двух типов оптических центров. К первому типу относятся ионы Er3+, для которых характерно наличие анионных вакансий в ближайших координационных сферах. Второй тип оптических центров ионов Er3+ характеризуется отсутствием вакансий в ближайших координационных сферах и более высокой симметрией кристаллического окружения.

Кристаллы стабилизированного диоксида циркония ZrO2-13.4мол%Y2O3-0.6мол%Er2O3, представляют интерес с точки зрения получения генерации в диапазоне 1.6-1.7 мкм при резонансном возбуждении уровня 4I13/2 ионов Er3+. В настоящей работе нами были исследованы спектры поглощения и люминесценции для перехода 4I15/2↔4I13/2 ионов Er3+ в кристаллах ZrO2-13.4мол%Y2O3-0.6мол%Er2O3. Сравнительный анализ спектра люминесценции перехода 4I13/2→4I15/2 ионов Er3+ для кристаллов ZrO2-13.4мол%Y2O3-0.6мол%Er2O3 со спектрами люминесценции других оксидных кристаллов, например Ca3(NbGa)5O12:Er, которые также характеризуются разупорядоченной структурой, свидетельствует о том, что данный спектр смещен в более длинноволновую область и соответствует диапазону 1400-1720 нм.

Для оценки возможной области перестройки лазерной генерации на переходе 4I13/2 →4I15/2 ионов Er3+ в кристалле ZrO2-13.4мол%Y2O3-0.6мол%Er2O3  была получена спектральная зависимость сечения усиления данного перехода для различных значений относительной инверсной населенности. Данная зависимость свидетельствует о том, что для значения относительной инверсной населенности P=0.07 область усиления для кристалла ZrO2-13.4мол%Y2O3-0.6мол%Er2O3 соответствует спектральному интервалу 1620–1700 нм.

При резонансном возбуждении лазерным излучением λвозб=1537 нм на уровень 4I13/2  ионов Er3+ в кристаллах ZrO2-13.4мол%Y2O3-0.6мол%Er2O3 было выявлено наличие антистоксовой люминесценции, которая приводит к разгрузке верхнего лазерного уровня 4I13/2 и негативно влияет на процесс создания инверсной населенности на данном уровне.

С целью исследования механизмов, ответственных за возникновение антистоксовой люминесценции ионов Er3+ в кристаллах ZrO2-13.4мол%Y2O3-0.6мол%Er2O3 были зарегистрированы кинетики разгорания и затухания люминесценции ионов Er3+ с уровней 4S3/2 (рис. 1а) и 4F9/2 (рис. 1б) при возбуждении лазерным излучением с длиной волны λвозб=1537 нм и длительностью импульса возбуждения 5 нс.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1 Кинетика разгорания и затухания люминесценции ионов Er3+ с уровней 4S3/2 (а) и 4F9/2 (б) в кристалле ZrO2-13.4мол%Y2O3-0.6мол%Er2O3 при возбуждении уровня 4I13/2 ионов Er3+ в различном временном масштабе. |  |

По характеру кривых разгорания люминесценции ионов Er3+ сделан вывод о том, что причиной возникновения антистоксовой люминесценции с уровней 4S3/2 и 4F9/2 ионов Er3+ в кристаллах ZrO2-13.4мол%Y2O3-0.6мол%Er2O3 являются процессы межионного взаимодействия ионов Er3+ в данных кристалах.

Литература

- Кузьминов Ю.С., Осико В.В. Фианиты. М.: Наука, 2001.

- Кузьминов Ю.С., Ломонова Е.Е., Осико В.В. Тугоплавкие материалы из холодного тигля. М.:Наука, 2004.

- Борик М.А., Ломонова Е.Е., Малов А.В. Кулебякин., А.В, Рябочкина П.А., Ушаков С.Н, Усламина М.А., Чабушкин А.Н. Спектрально-люминесцентные и генерационные свойства кристаллов ZrO2-Y2O3-Tm2O3// Квантовая электроника. 2012, Т 42(7). С.580-582.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ офи_м, № проекта 13-02-051, НИР в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности по Заданию № 3.384.2014/К

Кристаллы синтезированы в лаборатории «Фианит» (зав. лабораторией Е.Е. Ломонова) Института общей физики им А.М. Прохорова РАН.