Динамические явления и влияние внешних полей в тонких пленках мультиферроиков в области фазовых переходов

Нугуманов Айдар Гайсович1,

Шарафуллин Ильдус Фанисович2

1Магистрант 1 года обучения,

2 к. ф.-м. н,

Башкирский государственный университет

Физико-технический институт, Уфа, Россия

E-mail: aidar.nugumanov@gmail.com

Исследование фазовых переходов в мультиферроиках ведутся достаточно давно. Существующие теоретические модели, как микроскопические (основанные обычно на моделях Изинга либо Гейзенберга), так и макроскопические в большинстве случаев позволяют удовлетворительно описывать фазовые диаграммы реальных материалов. Однако динамические процессы, протекающие при фазовых переходах, практически не рассматриваются. В последние года наблюдается существенный прогресс в понимании механизма возникновения спонтанной поляризации в мультиферроиках с неколлинеарным магнитным упорядочением, однако на текущий момент не до конца ясны микроскопические причины возникновения данных явлений. В данном направлении хорошие результаты показывает применения метода Монте-Карло. В своей работе мы моделируем магнитные свойства наноплёнки мультиферроика толщиной в несколько атомарных слоёв и с периодическими граничными условиями в плоскости плёнки квантовым методом Монте-Карло. Выберем гамильтониан в следующей форме:

,	(1)

где  – спин узла магнитной подрешетки, – вектор поляризации узла сегнетоэлектрической подрешетки,  – параметр обменного взаимодействия,  – параметр магнитоэлектрического взаимодействия,  – параметр линейного по внешнему электрическому полю магнитоэлектрического эффекта,  и  – напряженности внешних электрического и магнитного полей соответственно,  – магнетон Бора,  . В качестве кристаллической структуры плёнки выберем тригональную решётку. Суммирование в гамильтониане (1) проводится по ближайшим соседним узлам (в нашем случае это 8 узлов).

В нашей работе мы определяем равновесное состояние магнитной подсистемы посредством операции последовательного обновления векторов спина на узлах решетки. На каждой итерации по формуле, определяемой гамильтонианом (1) вычисляется энергия на узле и при помощи алгоритма Метрополиса выбирается новое направление спина узла. После установления теплового равновесия (что можно определить по минимизации флуктуаций средней намагниченности), начинается второй этап вычислений, в ходе которого непосредственно вычисляются средние значения различных физических величин.

В результате были получены температурные зависимости намагниченности слоёв и плёнки, диамагнитной восприимчивости, теплоёмкости, исследовано влияние постоянных внешних электрического и магнитного полей на динамику фазовых переходов в мультиферроиках. Рассчитаны фононные и электронные функции Грина и законы дисперсии для пленки мультиферроика со структурой перовскита.

Литература

- H. T. Diep, Theory of Magnetism. Application to Surface Physics, World Scientific, Singapore, 440 p. (2013).