Особенности магнитокалорического эффекта в сплавах Гейслера, допированных бором
Блинов Михаил Ильич
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: mi.blinov@physics.msu.ru

Современные холодильные установки, использующие газопаровой цикл (то есть большинство бытовых холодильников), обладают низкой эффективностью: их КПД обычно составляет 5-10% от КПД цикла Карно. К тому же в них используются экологически вредные вещества. С целью исключения данных недостатков ведется поиск новых технологий. Использование магнитокалорического эффекта может стать альтернативой газопаровому циклу. КПД подобных холодильных установок может достигать 30-60% от КПД цикла Карно [4]. Магнитокалорический эффект (МКЭ) – это явление, заключающееся в изменении температуры вещества при его адиабатическом намагничивании или размагничивании.

Эксперименты по охлаждению при помощи МКЭ вблизи комнатной температуры начались в 1976 году с использованием гадолиния [1], доказав возможность реализации метода. Дальнейшие исследования в области МКЭ привели к работающему прототипу холодильной установки [4], однако выбор оптимального рабочего тела все еще не совершен. Необходимо выявить материалы, обладающие наибольшей величиной МКЭ (разница температур при адиабатическом размагничивании) в нужном диапазоне температур. Одним из кандидатов на роль будущего рабочего тела для холодильной установки являются сплавы Гейслера.

Сплавы Гейслера — это интерметаллические соединения, стехиометрии типа X2YZ, имеющие кубическую решетку. В них наблюдается переход между фазами, отличающиеся типами симметрии решетки. Эти фазы, именуемые мартенситом и аустенитом, проявляют разные магнитные свойства[3]. При так называемом, мартенситном переходе из мартенситной фазы в аустенитную, а также при переходе в парамагнитное состояние наблюдаются максимумы абсолютного значения магнитокалорического эффекта. Варьируя состав сплавов, например, допируя четвертым элементом, можно влиять на температуру перехода и величину МКЭ[2].

В рамках данной работы были изучены особенности МКЭ в сплавах Гейслера на основе никеля, марганца и индия, которые были допированы бором. В виду малости радиуса атома бора по сравнению с атомами других элементов сплава, бор будет влиять на смещение температуры мартенситного перехода, сам по себе не проявляя сильные магнитные свойства.

В ходе работы	 были получены температурные зависимости намагниченности и величины МКЭ в сплавах Ni50Mn35In15-xBx с различными концентрациями (х) бора.

Результаты работы представлены на приведенных ниже рисунке и таблице.

Рис. 1 Зависимость температуры Кюри аустенитной фазы (TС), температуры конца мартенситного перехода в аустенитную фазу (TA), температуры начала перехода из мартенситной фазы (TM), температуры Кюри мартенситной фазы (TCM) от концентрации бора (Х) в сплавах Ni50Mn35In15-xBx.

| Концентрация В, [x] | ΔTmax, [K] | ΔTmin, [K] |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 1,68 | -2,49 |
| 0.75 | 1,51 | -1,42 |
| 1 | 1,44 | -1,89 |
| 1.5 | 1,37 | -1,05 |
| 2 | 0,78 | -0,43 |

Таблица. Зависимость максимальной (ΔTmax) и минимальной (ΔTmin) величины магнитокалорического эффекта от концентрации бора (Х) в сплавах Ni50Mn35In15-xBx.

Исходя из полученных данных, сделан вывод, что сплавы стехиометрии Ni50Mn35In15-xBx могут претендовать на роль рабочего тела в новых холодильных установках.

Литература

[1] Brown G.V. Magnetic heat pumping near room temperature // J Appl Phys 1976, № 47(8). p. 3673–3680.

[2] Kazakov A.P. et al. Phase transitions, magnetotransport and magnetocaloric effects in a new family of quaternary Ni-Mn-In-Z heusler alloys // Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2012 № 12(9) p. 7426-7431

[3] Wayman C.M. Shape memory alloys // MRS Bulletin 1993, № 18(4): p. 49-56

[4] Zimm C. et al. Description and performance of a near-room temperature magnetic refrigerator // Adv Cryog Eng 1998, № 43. p. 1759–1766.