Фотолюминесцентные свойства карбонат-замещенного гидроксиапатита кальция
Голощапов Д.Л1., Середин П.В.1, Минаков Д.А.1,Савченко Д.В2., Домашевская Э.П.2
Научный сотрудник
1-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет», 
физический факультет, Воронеж, Россия

2-институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАНУ, Киев,Украина
E–mail: goloshchapov@phys.vsu.ru

Развитие оптических методов обнаружение кариеса на ранних стадиях позволяет существенно ускорить процесс терапевтического лечения зубной эмали человека, а также упредить развитие серьёзных заболеваний зуба. При анализе изменений, происходящих в минерализованных тканях зуба, существенное значение имеет причина возникновения кариеса. Следует отметить, что в приводимых в литературе исследованиях по изменению состава минеральной составляющей зубной эмали - гидроксиапатите (ГАП), повышенную растворимость и малую устойчивость эмали зуба к химическим и биологическим воздействиям связывают также с увеличением в структуре ГАП доли карбонат иона, которое приводит к дестабилизации кристаллической решетки. Обнаружение структурных изменений такого рода оптическими экспресс-методами может помочь в выборе терапевтического лечения и предотвратить развитие кариеса на начальных этапах [3].

Для определений взаимосвязи оптических характеристик зубной эмали со структурными изменениями в минеральной составляющей зубной эмали в данной работе исследовался аналог минеральной составляющей эмали зуба – нанокристаллический карбонат-замещенный гидроксиапатит (КГАП). Методика получения образцов КГАП детально описана в [6]. Следует отметить, что в качестве источника кальция был использована яичная скорлупа птиц, а различное содержание групп СО32- устанавливалось исходя из расчетов, а также по заданию значений рН в ходе синтеза от 7 до 9 с шагом 0.5. Привлечение биологических материалов обосновано как с экономической составляющей процесса синтеза материала, так и тем фактом, что полученный гидроксиапатит схож с минеральной составляющей эмали зуба по элементному составу и физико-химическими свойствам.

Результаты рентгенофазового анализа полученных и отожженных при 4000С образцов КГАП показывают, что все материалы являются нанокристаллическими и однофазными, со средними размерами нанокристаллов ~ 35 нм[6]. Результаты исследований диспергированных образцов КГАП методом ПЭМ показали, что нанокристаллы образцов имеют стержневидную форму с диаметром ~ 20 нм и длиной ~ 50 нм. Микродифракция полученная методом ПЭМ от каждого из образцов с области 100х100 нм также соответствует гидроксиапатиту кальция.  Методом ИК- и Рамановской спектроскопии было установлено, что полученные образцы являются карбонат-замещенным гидроксиапатитом В-типа, в котором группа СО3 замещает группу РО4 [4]. Для уточнения природы дефектов была использована спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Следует отметить, что сигналы ЭПР в полученных нами образцах КГАП до облучения не наблюдались. Спектры ЭПР в образцах КГАП с различным содержанием включенных карбонат-ионов, измеренные через 1 неделю после облучения образцов электронами с дозой 10 кГр показали сигналы от радикалов: O-, CO2-, CO3-, CO33-, а также от органического радикала CH3, где предцентром радикалов CO3-, CO33-,  является группа СО3, замещающая группу РО4,  а для  СО2-  предцентром является группа СО2 адсорбированного на поверхности КГАП углекислого газа, что соответствует литературным данным [1,2,5,7].

Анализ литературных источников показывает, что фотолюминесценция в беспримесном ГАП может быть вызвана собственными структурными дефектами, возникающими в процессе его получения с преднамеренным и непреднамеренным модифицированием состава [8]. В работе [9] приводятся результаты исследования собственной ФЛ ГАП, где ширина запрещенной зоны составляет ~7,7 эВ.

Исследование синтезированных образцов методом ФЛ показывает, что в отличие от беспримесного гидроксиапатита, КГАП имеет интенсивной пик в ультрафиолетовой части спектра  в области ~515 нм, соответствующей энергии перехода ~2.4 эВ.  Величина интенсивности ФЛ от образцов КГАП с рН=7.5 и 7 вдвое меньше, чем у образцов с рН=9-8. Данная тенденция может быть связана с уменьшением концентрации примесных центров люминесценции СО32- в образцах карбонат-замещенного гидроксиапатита, полученных при меньших значениях рН, что согласуется с данными методов ИК- и Рамановской спектроскопии и ЭПР.

Литература

- Брик А.Б., Данильченко С.Н., Радчук В.В., Карбовский В.Л., Калиниченко А.М., Багмут Н.Н. // Термоактивируемые изменения свойств биогенных и синтетических карбонатсодержащих апатитов по данным рентгеновской дифракции и ЭПР  Мiнералогiчний журнал. – 2007. – Т.29. – №2. – С. 32 – 47.

- Ворона И.П., Ищенко С.С., Баран Н.П., Носенко В.В., Затовский И.В.,Малышен А.И., Поварчук В.Ю. Радиационные дефекты в отожженном карбонатсодержащем гидроксилапатите // Физика твердого тела. – 2013. – Т.55. – №12.  – С. 2417 – 2422.

- Голощапов Д.Л., Леньшин А.С., Середин П.В. Исследования особенностей флюоресценции твердых тканей зуба, пораженных кариесом // Биотехносфера. 2014. № 4 (34). С. 7-8.

- Кашкаров В.М., Голощапов Д.Л., Румянцева А.Н., Середин П.В., Домашевская Э.П., И.А. Спивакова, Б.Р. Шумилович РФА- и ИК- исследования нанокристаллического синтезированного и биогенного гидроксиапатита // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2011. – № 12. – С. 1–7.

- Callens F., Vanhaelewyn G., Matthys P., Boesman E. EPR of Carbonate Derived Radicals: Applications in Dosimetry, Dating and Detection of Irradiated Food  // Applied Magnetic Resonance. – 1998. – V.14. – P.235-254.

- Goloshchapov D.L., Kashkarov V.M., Rumyantseva N.A., Seredin P.V., Lenshin A.S. B.L. Agapov, E.P. Domashevskaya Synthesis of nanocrystalline hydroxyapatite by precipitation using hen's eggshell // Ceramics International., 39, 4539 (2013).

- Oliveira L.M., Rossi A.M., Lopes R.T., Rodrigues L.N.  The influence of unstable signals for electron spin resonance dosimetry with synthetic A-type carbonated apatite // Radiation Protection Dosimetry. – 2002. – V.101. – P.539 – 544.

- Zhang C., Yang J., Quan Z., Yang P., Li C., Hou Z., Lin J. Hydroxyapatite Nano- and Microcrystals with Multiform morphologies: controllable synthesis and luminescence properties // Crystal Growth &Design. – 2009. – V.9. – I.6. – P. 2725-2733.

- Feldbach E., Kirm M., Kotlov A., Mägi H. Luminescence Spectroscopy of Ca-apatites under VUV Excitation  // DESY Photon Science Annual Report – URL: http://photon-science.desy.de/annual_report/files/2010/20101246.pdf (Дата обращения 04.03.2015).