Получение ПАВ из микроводорослей путем каталитического ацилирования аминоспиртов жирными кислотами и их производными

Ткачева Анастасия Игоревна1,2

Студент – магистр

1Тверской государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

2Åbo academi university

E-mail: tkacheva.anastasia.igorevna@gmail.com

Водоросли являются возобновляемым сырьем для получения ряда продуктов, имеющих потенциально неограниченные области применения. Согласно производителю (Fuqing, Drarmsa Spirulina Co, Ltd, China) сухая биомасса водорослей Chlorella  состоит из 57.3 масс.% белков, 17.3 масс.%, углеводородов, 2.3 масс.% хлорофиллов и прочее. Известно, что белки состоят из аминокислот. Каталитическое гидрирование аминокислот до аминоспиртов, с последующим ацилированием их жирными кислотами до соответствующих амидов, позволяет получить ряд веществ широко применяемых в различных отраслях промышленности[2]. В фармацевтической - пальмитойл и стеаройл этаноламиды используются в качестве противоожоговых компонентов [4], в диетологии – олеойл этаноламид используют для контроля веса [1]. Целью работы является изучение каталитической реакции амидирования аминоспиртов жирными кислотами.

Ацилирование этаноламина стеариновой кислотой проводилось в течении 3-х часов при 180оС с мольным соотношением  спирта и кислоты 1:1, в присутствии катализатора. В качестве катализатора использовались цеолиты H-ZSM-5-23, H-Beta-22, H-Beta-150 и H-Beta-300. Пробы, отобранные с определенным промежутком времени, силилировались и анализировались помощью метода газовой хроматографии. Полученные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты ацилирования этаноламина стеариновой кослотой

| Катализатор | Конверсия (%) | Селективность к амиду (%) |
| --- | --- | --- |
| H-Beta-300 | 37 | 69 |
| H-Beta-150 | 76 | 87 |
| H-Beta-22 | 69 | 85 |
| H-ZSM-5 | 57 | 80 |

На основании приведенных данных можно сделать заключение, что наивысшая конверсия стеариновой кислоты и селективность по продукту была достигнута при использовании катализатора H-Beta-150.

Литература

- Avraham Y., Katzhendler J., Vorobiev L., Merchavia L., Listman C., Kunkes E., Harfoush F., Salameh S., Ezra F., Novel Acylethanolamide derivative modulate body weight through enhancement of hypothalamic Pro-Opiomelanocortin (POMC) and/or decreasedneuropeptide (NPY)//journal of med. Chem, 2012

- 2.Jere F.T., Jackson J.E., Miller D.J., Kinetics of the aqueous-phase hydrogenation of L-alanine to L-alaninol// Ind Eng Chem Res 43: 3297-3303 (2004)

- Musteata M, Musteata V, Dinu A, Florea M, Hoang VT, Trong-On D,  Kaliaguine S,  Parvulescu VI, Acylation of different amino derivatives with fatty acids on UL-MFI-type catalysts// Pure Appl Chem 79: 2059-2068 (2007).

- Patent US 8,487,007 B2 16.07.2013