Синтез бинарных α – ненасыщенных карбоксилатов палладия и их аминатных комплексов со вторичными аминами. Изучение первой внутрисферной реакции аминирования морфолином α– ненасыщенных карбонилкарбоксилатов палладия с образованием карбамоилкротоната палладия (OC4H8NH)2Pd[OC4H8N(C=O)](МеCH=CHCO2)∙H2O

Анкудинова Полина Владимировна

аспирант

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: polina.ankudinova@mail.ru

В настоящее время карбоксилаты палладия привлекают внимание специалистов как в области координационной химии благодаря обнаружению новых закономерностей и свойств в ряду алифатических комплексов палладия, так и в связи с их практическим применением в качестве катализаторов (или их прекурсоров) ряда органических реакций. Известно только пять структурно охарактеризованных смешаннолигандных карбоксилатов:  моноядерные  (P’Pr3)2Pd(MeCH=C(CH2CH=CH-CH=CH2)CO2)2 и (dppf)Pd(цис-HO2CCH=CHCO2)2, полимерный {[dppf)Pd(RCO2)]+CF3SO3}n, где dppf–1,1׳-бис(дифенилфосфино)ферроцен, биядерный (PPh3)2Pd(μ-CH2=C(Ме)CH2CO2)(μ-CH2=C(Ме)CH2)Pd (PPh3) и единственный бинарный циклический тиглат палладия Pd3MeCH=CH(Me)CO2)6. Нами получены карбонил- и нитрозил- α – карбоксилаты палладия Pd4(μ-CO)4(μ-RCO2)4 и Pd4(μ-NO)2(μ- RCO2)6, где R = транс - MeCH=C(Me), CH2=CH, CH2=C(Me), транс- MeСH=CH, PhH=CH, транс- MeCH=C(Me) [2].

Ненасыщенных карбоксилатов палладия с азотсодержащими лигандами в литературе найдено не было.

Разработан метод синтеза бинарных α-ненасыщенных карбоксилатов палладия в реакциях замещения ацетат-иона в Pd3(μ-MeCOO)6 α-ненасыщенными кислотами RCOOH, где R - СН2=С(Me), МеСН=СН, PhCH=CH и аминатных комплексов палладия со вторичными аминами транс- А2(МеСО2)2, где А - морфолин (М), метилморфолин (MМ), тиоморфолин (МS), образуются транс-Pd(A)2(RCOO)2, строение которых подтверждено данными РСА.

Впервые изучена реакция аминирования карбонилкротоната палладия вторичным амином – морфолином. Показано, что при этом происходит диспропорционирование Pd (I) на Pd (0) и Pd (II) и образование первого ненасыщенного карбамоилкарбоксилата палладия – карбамоилкротоната палладия транс-(OC4H8NН)2 Pd[OC4H8NC(=O)](MeСН=СНСО2)∙H2O (рис.), сопровождающееся формированием также транс-М2Pd(MeCH=CHCO2)2  и  (C4H10NO)(MeCH=CHCO2), строение которых  подтверждено данными РСА [1].

Литература

- И.А. Ефименко, П.В. Анкудинова, Л.Г. Кузьмина, А.В. Чураков, Н.А. Иванова, Л.И. Демина, О.С. Ерофеева // Ж. Неорг. химии, 2015, № 7 (в печати).

- Shishilov O.N., P.V. Ankudinova, E.V. Nikitenko at al // J. Organomet. Chem. 2014. V. 767. P. 112.