Синтез цианиновых красителей с двумя терминальными азотсодержащими

группами и супрамолекулярные комплексы на их основе

Никифоров Александр Сергеевич

Сотрудник

Центр фотохимии РАН, Москва, Россия

E-mail: 2post@inbox.ru

Дизайн светочувствительных и светоизлучающих супрамолекулярных систем представляет значительный интерес для органической нанофотоники. В качестве фотоактивных компонентов для построения таких систем нами предложено использовать цианиновые красители с аммониоалкильными группами, способные образовывать супрамолекулярные комплексы с участием водородных связей аммонийных групп.

Нами был разработан синтез новых симметричных моно-, три-, пента- и гептаметиновых цианиновых красителей ряда бензотиазола, 3Н-индоленина и 1H-бензо[e]индола, с терминальными азотсодержащими группами различной длины. На последней стадии синтеза были подобраны условия снятия фталимидных защитных групп в цианиновых красителях с помощью гидразин моногидрата и спиртового раствора метиламина. [1]

Строение полученных соединений было доказано с помощью ЯМР 1H- и 13C-, ИК-, электронной спектроскопии и подтверждено данными элементного анализа.

Было исследовано комплексообразование полученных красителей с бис(18-краун-6)стильбеном. Обнаружено образование супрамолекулярных комплексов различной стехиометрии, определены константы их устойчивости. [2]

Синтезированные цианиновые красители и супрамолекулярные системы на их основе могут быть использованы в качестве флуоресцентных меток в биологии и медицине, оптических молекулярных сенсоров, а также в качестве компонентов фотоактивных супрамолекулярных устройств.

Работа выполнена при поддержке Российской академии наук.

- Gromov, S. P., Fomina, M. V., Nikiforov, A. S., Vedernikov, A. I., Kuz’mina, L. G., Howard, J. A. K. Synthesis of symmetrical cyanine dyes with two N-ammonioalkyl groups //  Tetrahedron. 2013, №69(29). p. 5898–5907.

- Fomina, М. V, Nikiforov, A. S., Vedernikov, A. I., Kurchavov, N. A., and Gromov, S. P. Self-assembly of supramolecular complexes of cyanine dyes containing terminal ammonium groups with bis(18-crown-6)stilbene // Mendeleev. Commun.  2014, №24(5). p. 295–297.