Синтез и свойства 2,2-диметилолпропионовой кислоты

# Болодурина Анна Ильинична

Студетка

Московский Государственный Университет  имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail:bolodurina_anna@mail.ru

Широкое применение лакокрасочных материалов на полиуретановой основе определило новую тенденцию в области покрытий: повышение экологичности материалов путем перехода от растворителей к системам с высоким содержанием твердой фазы и, особенно, к водным полиуретановым дисперсиям (ВПУД). Повышение растворимости ПУ наиболее эффективно осуществляется путем введения в его структуру ионной группы в результате взаимодействия изоцианатной составляющей с гидрофилирующим агентом [, , ]. 2,2-Диметилолпропионовая кислота (ДMПA) - на сегодняшний день, лучший и самый широкоиспользуемый гидрофилирующий агент, образующий устойчивые ВПУД. Опубликованные данные по синтезу ДМПА в основном являются зарубежными патентами [, , ] и направлены на поиск эффективных катализаторов и условий проведения реакции. Необходимо отметить, что, несмотря на широкое использование этого гидрофилирующего агента в лакокрасочной промышленности, в России ДМПА не производится. Поэтому, c точки зрения импортозамещения синтез ДМПА и её солей является весьма актуальной и перспективной задачей.

Данная работа посвящена синтезу 2,2-Диметилолпропионовой кислоты и её идентификации различными аналитическими методами. Синтез этой кислоты осуществляли в две стадии. На первом этапе проводилась конденсация формальдегида и пропаналя, взятых в мольном соотношении 1:2, в присутствии катилитической системы Na2CO3 – NaOH (рН = 10-11) при Т = 40оС с последующим удалением воды и формальдегида вакуумной отгонкой на роторном испарителе. Вторая стадия заключалась в предварительном подкислении раствора муравьиной кислотой до рН = 4, и последующем окислении продукта в присутствии перекиси водорода при Т = 80оС. После охлаждения смеси из раствора выпали белые мелкие кристаллы. Продукт был выделен, дважды перекристаллизован из этилового спирта и высушен. Определена температура плавления полученного вещества, которая практически совпала со справочными данными, а результаты элементного анализа хорошо коррелируют с составом импортного образца ДМПА (ALDRICH). Структура ДМПА подтверждена методами ИКС (т. KBr, см-1: 1696 (С=О), 2598 (О-Н) [COOH]; 3367 и 3224 (О-Н), 1051 (С-ОН); 1457, 1386, 2990, 2887 (СН2, СН3)), 1Н ЯМР (3,39; 3,43; 0,97; 4,54) и 13С ЯМР (17,50; 39,94; 49,97; 64,38; 177,12).

Для дальнейшего использования ДМПА, в качестве гидрофилирующего мономера в синтезе ВПУД, была получена её калиевая соль, которая испытана на модельной реакции уретанообразования с участием циклогексилизоцианата (ЦГИ).

Таким образом, в результате проведенной синтетической работы - получена 2,2-диметилолпропионовая кислота с выходом 66,8%, калиевая соль этой кислоты и уретан на основе синтезированной соли и ЦГИ

# Footnotes

B.K. Kim // Colloid Polym Sci, 274:599-611, 1996

V. Durrieu, A. Gandini // Polymers advanced technologies, 16 : 840–845, 2005

K.L. Noble // Prog. Org. Coat., 32: 131–136, 1997

Patent US 5,994,592 Process for producing 2,2’-bis (hydroxymethyl) alkanal and 2,2,’-bis (hydroxymethyl) – alkanoic acid// 30/11/1999

Patent US 8,710,287 B1 Process of producing polyols // 29/04/2014

Patent EP 0 860 419 B1 Process for producing 2,2’-bis (hydroxymethyl) alkanal and 2,2,’-bis (hydroxymethyl) – alkanoic acid // 07/05/2003