Синтез и строение аминокарбоновых кислот, на основе (3R*, 4R*)-бицикло-[2.2.1]-гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой и (1S*, 2R*)-циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислот.

Баканова Анна Александровна

Аспирант

Ярославский государственный технический университет, Ярославль, Россия

E-mail: Annytik_08@mail.ru

В настоящее время особое внимание привлек класс полимеров – «полуароматические полиамидоимиды», находящие применение в создании оптически активных мембран, содержащих хиральные центры [1].

Алкилирование бензола (3R*, 4R*)-бицикло-[2.2.1]-гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислотой приводит к синтезу дикарбоновой кислоты (IIа) строго определенной стереоконфигурации, а при наличии метильного заместителя к образованию смеси изомеров  (II b, b’). Структура соединений подтверждена методами ИК-спектроскопии, ГХ-МС, ЯМР 1Н, ЯМР 13С, 1H-1H NOESY, 1H-1H COSY, 1H-13C HSQC, 1H-13C HMBC.

Схема 1

На основе полученных соединений были синтезированы аминокарбоновые кислоты – мономеры для полиамидоимидов (Схема 2). Реакцию нитрования проводили в хлороформе 100%-ной азотной кислотой, предварительно переведя дикарбоновую кислоту (II) в ангидрид. Перекристаллизацией из ледяной уксусной кислоты удается получить ангидрид (IV), который в уксусной кислоте реагирует с природными аминокислотами с образованием имидов (Va-д). В качестве аминокислот были использованы L-α-аланин, L-валин, L-лейцина, L-фенилаланин, L-триптофан. Восстановление водородом нитро-группы происходит в этаноле в присутствие катализатора Pd/C (5%).

Синтез полиамидоимидов на основе полученных соединений, содержащих оптически активные центры, осуществляется низкотемпературной сополиконденсацией.

Схема 2

Литература

1) Shadpour E. Mallakpour. A facile, microwave-assisted synthesis of optically active polyamides derived from 5-(3-methyl-2-phthalimyl-pentanoylamino)isophthalic acid and different diisocyanates/European polymer journal, vol.44, 87-97, 2008