Получение упорядоченных наноструктур VO2 методом сольвотермического синтеза

Устинова М.И.

Студентка 3 курса

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: marinkaest@yandex.ru

Диоксид ванадия переходит из диэлектрической фазы в металлическую при температуре 68 0С, при этом резко изменяются его оптические и проводящие свойства. Это открывает перспективы для его применения в оптических модуляторах, переключателях, сверхбыстродействующих полевых транзисторах. Для этих устройств VO2 требуется в виде текстурированных пленок, однако имеющиеся способы получения пленок диоксида ванадия имеют недостатки. Известно, что сольвотермическим способом диоксид ванадия образуется в виде вискеров в метастабильной фазе VO2(B), но получение текстурированных пленок остается до сих пор неизученным направлением.

Целью данной работы было получение наноструктур и эпитаксиальных пленок VO2 сольвотермическим способом. В качестве реагентов для получения фазы VO2 использованы NH4VO3, V2O5 и следующие восстановители: изопропанол, формальдегид, щавелевая и муравьиная кислоты. Синтезы проводились в автоклавах объемом 14 мл при температуре 2000С. Образцы исследовались с помощью рентгенофазового анализа и электронной микроскопии.

В ходе экспериментов изучено влияние природы восстановителя, времени синтеза, давления и найдено оптимальное количество восстановителя на образование фазы VO2(B) в виде анизотропных кристаллов. В работе впервые получены ориентированные пленки диоксида ванадия на с-сапфире сольвотермическим способом восстановлением V2O5 изопропанолом.

| Электронно-микроскопические изображения вискеров VO2(B), полученных восстановлением NH4VO3 муравьиной кислотой. | Результаты РФА-анализа ориентированной пленки VO2, полученной на с-сапфире. |
| --- | --- |