Получение и исследование газотранспортных свойств 
железосодержащей графитовой фольги

Иванов Андрей Владимирович

Аспирант 2 г.о.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: key700@mail.ru

Благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам гибкая графитовая фольга (ГФ), пористый графитовый материал, получаемый при прессовании пенографита (ПГ) без связующего, используется для создания различных частей водородных топливных элементов и уплотнительных материалов [1]. Возможность газотранспорта в графитовой фольге делает ее перспективным материалом для создания газопроницаемых углеродных мембран. Наиболее известные углеродные мембраны – это углеродные молекулярные сита и адсорбционно-селективные углеродные мембраны, но с недавнего времени начали появляться исследования связанные с газотранспортными свойствами материалов на основе графита [2]. Графитовую фольгу (ГФ) можно выделить в отдельный класс углеродных мембран, т.к. она сочетает в себе сразу несколько механизмов газотранспорта, таких как кнудсеновская диффузия, капиллярная конденсация и поверхностная адсорбция. Также преимуществами материала на основе ГФ являются прочность, высокая термическая устойчивость, способность выдерживать температуру до 450oC на воздухе, и высокая химическая стойкость в присутствии паров органических веществ, неокисляющих кислот и оснований. Но остается проблема, связанная с достаточно низкой газопроницаемостью ГФ, поэтому актуальной задачей является поиск способов увеличения проницаемости путем модификации ГФ оксидами металлов.

Таким образом, целью настоящей работы стало получение железосодержащей графитовой фольги и исследование её газотранспортных свойств.

Для получения железосодержащей графитовой фольги на первой стадии была осуществлена пропитка окисленного графита (ОГ) в водных растворах FeCl3 с различной концентрацией. Далее ОГ, пропитанный раствором FeCl3, был подвергнут термоотбработке при 1000 oC. При этом происходило терморасширение ОГ с образованием пенографита, содержащего α-Fe2O3. Полученный железосодержащий ПГ был спрессован в графитовую фольгу до плотности 1 г/см3. Исследование фазового состава полученной железосодержащей ГФ методом РФА показало, что железосодержащая фаза данных образцов представлена α-Fe2O3. Содержание железа (ωFe) в полученной графитовой фольге достигало до 7,4 масс% в пересчете на чистое железо.

Измерение газопроницаемости водорода и азота проводилось на мембранной диффузионной ячейке. Поток исследуемого газа подавался над поверхностью графитовой фольги, газ, прошедший через ГФ, смешивался с газом-носителем (He) в подмембранном пространстве. Концентрация прошедшего газа в смеси с газом-носителем определялась с помощью газового хроматографа. Железосодержащие образцы ГФ характеризовались увеличением проницаемости водорода и азота по сравнению с ГФ полученной в тех же условиях без введения железосодержащей фазы. При увеличении содержания железа в ГФ проницаемость водорода увеличивалась в 2,8 раза, а азота - в 3 раза.

Литература

1. Savchenko D.V., Serdan A.A., Morozov V.A., Tendeloo G.V., Ionov S.G. Improvement of the oxidation stability and the mechanical properties of flexible graphite foil by boron oxide impregnation // New Carbon Materials. 2012. V. 27. P. 12-18.

2. Schulz A., Steinbach F., Caro J. Pressed graphite crystals as gas separation membrane for steam reforming of ethanol. // Journal of Membrane Science. 2014. V. 469. P. 284–291.