Оригинальный метод масштабирования абсолютной температурной шкалы

Галимзянов Булат Наилевич

Ассистент

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Институт физики, Казань, Россия

E-mail: bulatgnmail@gmail.com

В последние годы особый интерес вызывает изучение структурных характеристик и физических свойств переохлажденных жидкостей и стекольных систем [1-3]. Эти системы обладают рядом характеристик, которые позволяют их классифицировать на так называемые сильные и хрупкие стеклообразующие системы на основе анализа температурной зависимости динамической вязкости [4-5]. Несмотря на наличие большого числа исследований в этой области существует ряд актуальных задач, например, связанных с необходимостью в приведенной температурной шкале, единой для всех систем [4-6].

Как известно вязкость является свойством системы оказывать сопротивление относительному движению частиц (т.е. атомов, молекул), из которых состоит. Особый интерес вызывает температурная зависимость вязкости, с помощью которой, согласно методу Энжелла, стеклообразующие системы принято разделять на сильные и хрупкие [4-5]. Однако следует отметить, что используемая в методе Энжелла приведенная температурная шкала не является единой для всех систем [4]. Это связано с тем, что температура стеклования  преимущественно зависит от молярной массы частиц и от скорости охлаждения жидкости или расплава. Поэтому для одной и той же системы температура стеклования может быть разной [5].

В настоящей работе предлагается оригинальный метод масштабирования абсолютной температурной шкалы , которая заменяется приведенной температурой  следующим образом [6]:

,				(1)

где

, .			(2)

Здесь  - есть температура плавления системы. Если для системы известны температуры  и , то температурные точки ранжируются одинаковым образом для всех систем с учетом следующих условий [6]:

(3)

Пример преобразования абсолютной температурной шкалы в - шкалу изображен на схематичном рисунке 1.

Таким образом, при использовании предложенной в работе приведенной температурной шкалы, все температурные точки, расположенные от 0 до температуры   являются одинаковыми для всех систем. Это дает возможность выполнить корректный анализ и сопоставить температурные зависимости физических величин, в том числе и вязкости, рассчитанных как через компьютерное моделирование, так и через экспериментальные методы.

Рис.1. Схематичный рисунок преобразования абсолютной температурной шкалы в приведенную -шкалу

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ (грант № 14-02-00335-a).

Слова благодарности

Выражаю искреннюю благодарность своему научному руководителю Мокшину А.В. за поддержку при написании работы и за бесценные советы.

Литература

- Fokin V.M., Zanotto E.D., Schmelzer J.W.P. Homogeneous nucleation versus glass transition temperature of silicate glasses // J. Non-Cryst. Solids. 2003. V.321, P. 52-65.

- Mokshin A.V., Galimzyanov B.N., Barrat J.-L. Extension of classical nucleation theory for uniformly sheared systems // Phys. Rev. E. 2013. V.87, P. 062307(1)-062307(5).

- Mokshin A.V., Galimzyanov B.N. A method for analyzing the non-stationary nucleation and overall transition kinetics: A case of water // J. Chem. Phys. 2014. V.140, P. 024104(1)-024104(6).

- Martinez L.-M. and Angell C.A. A thermodynamic connection to the fragility of glass-forming liquids // Nature. 2001. V.410, P. 663-667.

- Debenedetti P.G., Stillinger F.H. Supercooled liquids and the glass transition //  Nature. 2001. V.410, P. 259-267.

- Mokshin A.V. and Galimzyanov B.N. Scaling law for crystal nucleation time in glasses // J. Chem. Phys. 2015. V.142, P. 104502(1)-104502(10).